KUVARS KUMU

1. GİRİŞ

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Kuvars kumları, beyaz renkli, toz şeker görünümlü, ince taneli olup, başlıca silisten ve az miktarda kil, demir oksit ve kireçten oluşur. Doğada saf olarak bulundukları gibi istenmeyen impüritelerle karışmış olarak da bulunabilir. Kumlar kullanma amacına göre gerek boyut, gerekse kalite açısından cevher hazırlama işlemlerine tabi tutulurlar.

Kuvars kumları oluşumları açısından genelde ikiye ayrılabilir. Birincisi allokton oluşum dediğimiz kuvarsça zengin mağmatik ve metamorfik kayaçların ayrışmasından sonra serbest kalan kuvarsların taşınarak killi gevşek bir çimento ile istiflenmesinden meydana gelir. Bunların renkleri içinde ihtiva ettikleri demirli minerallerin oranına göre beyazdan siyaha kadar değişebilir. İkincisi otokton oluşumdur. Bunlar silisçe zengin kayaçların bir faylanma veya bir metamorfizmanın etkisiyle yerinde ayrışmasından meydana gelirler. Bu tip kuvars kumları allokton oluşumlara göre daha az impurite içerirler. Daha saftırlar. Kuvars kumları başta cam sanayiinde olmak üzere deterjan, boya, seramik ve metalurji sanayiilerinde kullanılır.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Avrupa'da kuvars kumu rezervleri başta Belçika olmak üzere Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Avusturya ve Sovyetler Birliğindedir. Kuzey Amerika'da A.B.D ve Kanada, Güney Amerika'da ise Arjantin, Brezilya, Venezuella'da kuvars kumu rezervleri vardır. Asya'da ise Filipinler, Afrika'da Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyetinde, Okyanusya'da Avustralya'da rezervler mevcuttur.

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Cam, çimento, deterjan, seramik, boya metalurji sanayilerinde kullanılmaktadır. Dünyada mamul kuvars kumu rekabetinin fazla olması kuvars hazırlama çalışmalarını geliştirmektedir. İkame ürünlerinde gelişme olmamıştır.

2.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Amerika Birleşik Devletlerinde (bin ton) :

| 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27356 |  | 27463 |  | 27180 |  | 27324 |  | 27765 |  | 28000 |

miktarlarında endüstriyel kum tüketilmektedir. Bu miktarların % 41'i cam endüstrisinde, % 22'si döküm kumu olarak, % 8'i aşındırıcı kum olarak, % 7'si hidrolik kırma kumu olarak, % 18'i muhtelif sanayilerde, % 4'ü de diğer alanlarda kullanılmıştır.

1991 Yılında A.B.D'de tüketilen endüstriyel kumların miktar ve değerleri Tablo 1'de sunulmuştur.

TABLO 1. ABD endüstriyel kum tüketimi miktar ve değerleri

| Kullanım Yeri | Miktar (Bin Ton) | Değeri (Bin $) | Ton Başına Değeri ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cam Kab Sanayii Düzcam Sanayii Fiberglass Sanayii Döküm Sanayii Refrakter Sanayii Silikon Karbid Sanayii Patlayıcı Madde Sanayii Kimya Sanayii Boya ve Lastik Sanayii Silis Tozu Sanayii Tuğla Sanayii Filtre Sanayii Çatı Malzemesi Sanayii Motor Sanayii Hidrolik Kırma Sanayii Diğer Sanayiiler | 6839 2733 490 5641 104 246 1706 561 187 183 162 428 647 285 1355 981 | 87992 32923 5436 62289 1520 4496 33655 9215 13047 6679 5878 9612 9303 2418 36718 17608 | 12.87 12.05 11.09 11.04 14.62 18.28 19.73 16.43 69.77 36.50 36.28 22.46 14.38 8.48 27.10 17.95 |

Arjantin'de ise 1993 yılında 32 000 ton kuvars kumu cam sanayiinde kullanılmıştır.

Afrika ülkelerinde Fas'ta ise yılda 15 000 ton cam sanayiinde, 10 000 ton da Döküm Sanayiinde kuvars kumu tüketilmektedir.

Avrupa ülkelerinden Portekiz'de yılda 300 000 ton kuvars kumu züccaciye ve düzcam imalatında kullanılmaktadır.

Yunanistan'da ise yılda 25 000 tonun üzerinde kuvars kumu cam, seramik, refrakter, filtre, dolgu endüstrilerinde kullanılır.

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Genelde üretim yöntemi basamaklı açık işletme yöntemidir. Dekapaj işlemlerinde (patlayıcı madde kullanılabilir) dozerler kullanılır. Kum üretiminde ise ekskavatör, loder, kamyon ve konveyörler kullanılır. Klasik olarak kum hazırlama işlemleri ise eleme, yıkama, ince aksamı ayırma, flotasyon ve manyetik seperasyondur.

Amerika Birleşik Devletlerinde kuvars kumları açık işletme yöntemiyle çıkarılır. Birkaç yeraltı işletmesi de mevcuttur. Ocaklardan üretilen kumtaşı şeklindeki cevher kırıcılardan geçirilir. Primer ve sekonder kırıcı olarak gyratory, çeneli, impakt ve merdaneli kırıcılar kullanılır. Kırılmış cevher değirmenlerde 50 mikron altına öğütülür. Bunun için bilyalı, çubuklu, otojen, çekişli, jet değirmenler kullanılır. Kuru veya yaş elemeyle cevherlerdeki 150 mikron altındaki kısım ayrılır. 1991 yılında bu ülkede endüstriyel kum üretimi yapan işletme ve tesis sayısı 148 adettir. Bunların 103'ü sabit, 1'i portatif ve 4'ü de hem sabit ve hem de portatif olmak üzere diğer tesislerdir.

Ayrıca Federal Almanya'da kuvars kumu üretiminin bir kısmı yeraltı işletmesiyle sağlanmaktadır.

Yunanistan'da ise kuvars hazırlama tesisinden elde edilen ince ve kalın kuvars fraksiyonları karıştırılarak kuvars kumu elde edilerek, kullanılmaktadır.

2.3.2. Ürün Standartları

Belçika'daki en önemli kuvars kumu üreticisi SİBELCO SA şirketi bu ülkede LAMMEL, MAASMECHELEN ve MOL Sahalarından kuvars kumu üretmektedir. En büyük rezerv LAMMEL Sahasındadır. LAMMEL ve MOL sahalarından üretilen kuvars kumları % 99.5 SiO2 ve % 0.025-0.20 arasında Al2O3+Fe2O3 içermektedirler. MAASMECHELEN kuvars kumlarında ise % 99.8 SiO2, % 0.012 Fe2O3 ve % 0.001'den az Al2O3 vardır.

Amerikan Seramik Birliğinin cam kumu için verdiği tane dağılımı standardı şöyledir :

No. 20	mesh altı 	% 100

No. 60	mesh üstü	% 40-60

No. 80	mesh üstü	% 10-20

No. 100	mesh altı 	% 5 max.

Optik camlar için kimyasal standart :

SiO2  	:	% 99.8

Al2O3 	:	% 0.1 max.

Fe2O3 	:	% 0.02

Üçüncü kalite kurşunlu camlar için :

SiO2  	:	% 95

Al2O3 	:	% 4

Düşük kaliteli Ambar camı için :

Fe2O3 	:	% 1

Fas'ın kuzeyindeki TETOUNAN yöresinde DAR CHAOUI'deki kuvars kumu yataklarından üretilen, kum yıkama tesisinde yıkanmakta ve scrub edilmektedir. Üründe % 97.5-98.8 SiO2 ve % 0.05'den az Fe2O3 bulunur.

2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Amerika Birleşik Devletlerinde 38 eyalette 154 maden sahasından 1992 yılında 415 milyon dolar değerinde endüstriyel kum üretimi yapılmıştır. Bu eyaletler şunlardır : Illinois, Michigan, California, New Jersey, Texas'tır. Belçika'da SİBELCO SA Şirketi üç sahadan üretim yapmaktadır. Bu sahalar LOMMEL, MAASMECHELEN ve MOL sahalarıdır.

Guyana'da Sand Hills, Demerara River, West Demerara bölgesinde Minerals and Technology Ltd. Şirketi kuvars kumu üretmektedir.

Arjantin'de Colobig Donda SA, Cristamine SA ve Vasa isimli firmalar Entre Rios eyaletindeki kuvars kumu yataklarından üretim yapmaktadırlar.

Portekiz'de Santarem bölgesindeki RİO Maior ve Coimbra bölgesindeki Figueira ve Foz sahalarında SİBELCO PORTUQESAL'da ve SİFUCEL firmaları faaliyet göstermekte-dirler. Kuzey Yunanistan'da Examili-Karperai bölgesinde çalışan ELVIOR firması kuvars kumu üretmektedir.

2.3.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

Guyana'da bulunan kuvars kumu üreticisi Minerals and Technology Ltd şirketinin yıllık 300 000 ton kapasiteli kuvars kumu tesisi vardır.

Portekiz'de Rio Maior'da pliosen kumlarını işleyen yıllık 300 000 ton kapasiteli kuvars kumu tesisi vardır.

Diğer taraftan İsveç'in güneyinde faaliyet gösteren Ahlsell Mineral AB şirketinin 600 000 ton/yıl kuvars kumu üretim kapasitesi vardır.

İngiltere'de ise Hepworth Minerals and Chemicals Ltd şirketi Cambridgeshire, Chesire, Humberside ve Morfolk yörelerinde kuvars kumu üretmektedir. Şirketin kapasitesi         6 000 000 ton/yıl'dır.

2.3.5. Üretim Miktar ve Değerleri

Dünya endüstriyel kum üretim miktarları aşağıdaki tablolarda coğrafik bölgelere göre verilmiştir.

TABLO 2. Afrika kıtası ve Orta Doğu endüstriyel kum üretimi (1000 ton)

| Ülke Adı | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRAK MISIR KENYA LİBERYA G.AFRİKA C. TANZANYA | - 19683 0.25 5 1655 - | 60 369 3 5 1937 6 | 59.5 82 7 6.6 2011 12 | 65.3 17467 10 10 2182 13 | 84.7 34973 12 5 1986 6 | 60 - 12 - - 4 |

TABLO 3. Asya ve Pasifik ülkeleri endüstriyel kum üretimi (1000 ton)

| Ülke Adı | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVUSTRALYA HİNDİSTAN ENDONEZYA JAPONYA KORE MALEZYA YENİ ZELANDA FİLİPİNLER TAYLAND İSRAİL PAKİSTAN | 2091 1111 782 3925 1233 217 50 259 153 60 - | 2361 1016 877 3892 1350 360 165 213 153 60 148 | 1919 1606 421 4200 1488 418 55 308 242 59 134 | 2000 1239 301 4377 1358 452 102 185 296 65 181 | 2000 1139 165 4430 1408 686 37 292 421 85 131 | 2000 1924 429 4330 1354 668 40 300 - - 151 |

TABLO 4. Avrupa ülkeleri ve Rusya'da endüstriyel kum üretimi (1000 ton)

| Ülke Adı | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVUSTURYA BELÇİKA DANİMARKA (end. kum) HOLLANDA (END. kum) FİNLANDİYA FRANSA (end. kum) ALMANYA (açık işletme) (yeraltı işl.) YUNANİSTAN MACARİSTAN İTALYA İSPANYA İNGİLTERE (end. kum) YUGOSLAVYA | 798 1512 2443 22841 232 5332 317 6557 38 804 4200 2403 4108 2442 | 684 1680 1600 22274 233 7472 316 6128 38 769 4300 2434 3265 2258 | 756 1845 2024 25999 272 7500 333 5793 38 690 4300 2420 4300 1798 | 819 2000 2050 25647 274 7500 338 6018 61 781 4500 2400 4500 3143 | 818 2100 2685 25137 276 3500 352 6129 60 705 4300 2200 4300 2448 | 2090 2065 2700 25000 201 4000 402 6899 60 182 4200 2200 4000 2100 |

TABLO 5. Latin Amerika ve Kanada'da endüstriyel kum üretimi (1000 ton)

| Ülke Adı | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARJANTİN BREZİLYA (end. kum) KANADA ŞİLİ EKVATOR GUATEMALA JAMAİKA MEKSİKA PANAMA PARAGUAY PERU VENEZUELA A.B.D. (end. kum) | 292 2730 2640 300 36 22 13 886 16 1659 99 349 28010 | 283 2566 2560 300 14 30 19 965 17 1893 76 455 28480 | 294 2613 2807 300 50 32 13 926 15 1926 158 455 28480 | 344 2700 2332 300 102 31 15 1031 12 1939 75 378 28406 | 300 2700 1900 300 70 30 16 1000 14 2000 100 443 27420 | - - - - - - - - - - - - 25600 |

2.3.6. Stok Durumu

Minerals Yearbook'tan alınan verilere göre 1991 yılında bazı ülkelerdeki kuvars kumu stok miktarı şöyledir :

Çekoslavakya 	- 97000	ton

Polonya	- 723000	  "

Japonya	- 361337 	  "

Filipinler	- 213873	  " dur.

2.4. Uluslararası Ticaret

2.4.1. İthalat - İhracat

Amerika Birleşik Devletlerinin ithalat ve ihracat rakamları Tablo 6'da gösterilmiştir.

TABLO 6. ABD endüstriyel kum ithalat ve ihracatı (1000 ton)

|  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1890 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İthalat İhracat | 104 758 | 43 1060 | 43 2060 | 73 1155 | 73 1155 | 91 1637 |

A.B.D'de 1991 yılında 932 000 dolarlık ithalat, 106.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. İthalatın çoğu Almanya'dan olmak üzere az miktarda da Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Meksika, İsveç, İsviçre ve İngiltere'den yapılmaktadır. İhracatın % 73'ü Kanada'ya, % 3'ü Meksika'ya, % 3'ü Japonya'ya ve geri kalanı da diğer ülkelere yapılmıştır.

Yunanistan ise, 1988 yılında 23 000, 1989'da 82 000, 1990'da 87 000 ve 1991'de 80 000 ton endüstriyel kum ithalatı yapmıştır. Diğer ülkelerin 1989-90 döneminde yaptıkları ithalat miktarları Tablo 7'de sunulmuştur.

TABLO 7. Çeşitli ülkelerin endüstriyel kum ithalatı

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'den | 1990'da Diğer Ülkelerden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS RUANDA SENEGAL TOGO TUNUS AVUSTURYA BELÇİKA DANİMARKA | 35038 ton 5750 kg - 37 ton 123 " 315660 " 14954000 " 97290 " | 42028 ton 20 kg 190 ton 6 " 516 " 280975 " 15680000 " 107860 " | - - - - 170 ton 46 " 4 " 770 " | Belçika-Lux. Portekiz İspanya - Fransa İtalya Hepsi Belçika-Lux. Almanya Almanya Çekoslavakya Macaristan Hollanda Almanya İsveç Belçika-Lux. Norveç | : 36702 ton : 2600 " : 2519 " : 170 " : 20 " Fransa'dan : 305 " : 20 " : 206822 " : 42931 " : 20235 " : 11857000 " : 11363000 " : 48391 " : 35825 " : 10741 " |

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'den | 1990'da Diğer Ülkelerden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FARDE ADA. GRÖNLAND FRANSA İRLANDA MALTA HOLLANDA İSVEÇ | 4403 ton 284 " 2178462 " 209655 " 124000 $ 8936000 ton 346026 " | 5082 ton 127 " 2133913 " 226692 " 115000 $ 8884000 ton 341473 " | - - 368 ton 18 " - 2000 ton 139 " | Hepsi Danimarka İsviçre Belçika-Lux. İngiltere Almanya İngiltere Belçika-Lux. Hollanda Hollanda İtalya İngiltere Almanya Belçika-Lux. Norveç Danimarka Belçika-Lux. İngiltere | Danimarka'dan : 124 ton : 3 " : 143231 " : 459564 " : 126367 " : 186843 " : 35673 " : 2521 " : 54000 $ : 28000 $ : 22000 $ : 7081000 ton : 1550000 " : 225000 " : 166590 ton : 132475 " : 17745 " |

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'den | 1990'da Diğer Ülkelerden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İSVİÇRE İNGİLTERE YUGOSLAVYA KUVEYT HONG-KONG HİNDİSTAN ENDONEZYA JAPONYA KORE CUM. | 2236000 ton 38875 " 109319 " 23529 " 1424000 " 245 " 10050 " 2304139 " 468432 " | 2358000 ton 102619 " 120951 " - 1396000 " 98 " 14472 " 2627688 " 520130 " | - 1589 ton 684 " 313 " - 10 " 10565 " 2507 " 405 " | İtalya Fransa Almanya Hollanda Almanya Macaristan Çekoslov. Almanya S.Arabistan Irak Çin Belçika-Lux. Almanya Tayvan Malezya Avustralya Tayvan Avustralya Malezya | : 741000 ton : 734000 " : 712000 " : 52431 " : 10056 " : 53544 " : 43238 " : 15793 " : 20714 " : 2071 " : 1394000 " : 60 " : 28 " : 2411 " : 1044 " : 1769042 " : 405080 " : 414785 " : 85500 " |

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'den | 1990'da Diğer Ülkelerden |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y. ZELANDA SİNGAPUR SRİ LANKA TAYVAN TAYLAND | 789 ton 943000 " - 66108 " 932 " | 566 ton 1049000 " 14000 $ 216081 ton 982 " | 125 ton 33000 " - 4151 " 179 " | Avustralya Japonya Malezya Avustralya Almanya Japonya İngiltere Avustralya Malezya Vietnam Japonya Almanya | : 368 ton : 40 " : 948000 " : 56000 " : 4000 $ : 3000 " : 3000 " : 100771 ton : 44400 " : 33416 " : 383 " : 119 " |

TABLO 8. Ülkelere göre ihracat durumu

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'ye | 1990'da Diğer Ülkelere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAS SENEGAL TUNUS AVUSTURYA BELÇİKA DANİMARKA FRANSA İRLANDA | 79650 ton - 13 " 83905 " 4558000 " 259918 " 4897000 " 1087 " | 160050 ton 90 " 16 " 76833 " 3942000 " 240851 " 4884000 " 1151 " | - - - 4 ton - - 2000 " - | Hepsi Hepsi Almanya İtalya İsviçre Almanya İtalya Hollanda Fransa İtalya İsveç Almanya Finlandiya Almanya İsviçre İtalya Hepsi | İspanya'ya Japonya'ya : 11 ton : 4 " : 38376 " : 34741 " : 2174 " : 1550000 " : 1267000 " : 224000 " : 143717 " : 68748 " : 11804 " : 2213000 " : 1071000 " : 792000 " İngiltere'ye |

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'ye | 1990'da Diğer Ülkelere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOLLANDA İSVEÇ İSVİÇRE İNGİLTERE YUGOSLAVYA KUVEYT ÇİN HONG-KONG | 11268000 ton 113844 " 28348 " 93506 " 44535 " 60 " 5856000 " 3622 " | 11845000 ton 95441 " 18636 " 104091 " 42157 " - 3970000 " 7061 " | - 6 ton - 612 " - - 18000 " - | Belçika-Lux. Almanya Fransa Norveç Danimarka Finlandiya İtalya Fransa Avusturya İrlanda İsveç Fransa Avusturya İtalya Hepsi Irak'a Makau Hong-Kong Tayvan Çin | : 11076000 ton : 638000 " : 119000 " : 45279 " : 43522 " : 3094 " : 14397 " : 1988 " : 1197 " : 71895 " : 17695 " : 8838 " : 31603 " : 11150 " : 2264000 " : 1498000 " : 6004 " : 649 " |

| Ülke Adı | 1989 | 1990 | 1990'da ABD'ye | 1990'da Diğer Ülkelere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HİNDİSTAN ENDONEZYA JAPONYA KORE CUM. Y.ZELANDA SİNGAPUR TAYVAN TAYLAND | 2960 ton 3664000 " 3780 " 27 " 273 " 68872 " 406108 " 217 " | 2926 ton 7916000 " 5 " 1413 " 198 " 9232 " 407992 " 1949 " | - - 67 ton - - - 55 " - | Bir Arap Emir Yemen Umman Singapur Tayvan Tayvan Kore Guam Japonya Pasifik Adaları Avustralya Amer.Samoa Japonya Malezya Avustralya Japonya Singapur Filipinler | : 2608 ton : 200 " : 100 " : 7894000 " : 18 " : 1934 " : 841 " : 539 " : 1400 " : 14 " : 163 " : 16 " : 4700 " : 2746 " : 1613 " : 401456 " : 1595 " : 315 " |

2.4.2. Fiyatlar

Amerika Birleşik Devletlerinde dolar/ton olarak kuvars kumu fiyatları aşağıdaki gibidir :

| 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.00 |  | 13.62 |  | 14.05 |  | 15.36 |  | 15.12 |

Bu ülkede 1991 yılında fiber-glass yapımında kullanılan kuvars kumunun fiyatı 35.70 dolardır. Cam kumu ortalama fiyatları 17.27-9.24 dolar arasında oynamaktadır.

2.5. İstihdam

Amerika Birleşik Devletlerinde ülke genelinde çalışan kuvars kumu ocakları ve bunları işleyen kum hazırlama tesislerinde :

| 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |

kişi istihdam edilmiştir.

2.6. Çevre Sorunları

Önemli bir çevre sorununa rastlanmamaktadır.

Ancak A.B.D'deki kuvars kumu işletmeleri ve tesislerinde bu konuda üç problem yaşanmaktadır. Bunlar tesis havasına ince-toz halindeki silis emisyonu, proses suyunun dışarı atılması ve gürültünün azaltılmasıdır. Hazırlama tesislerinde ana problem paketleme ve kurutma aşamalarında oluşan silis tozlarının havayı kirletmesidir. Bu durum çalışanları silikoz hastalığı ile karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle A.B.D'de bazı şirketler siliz tozu üretiminden vazgeçmişlerdir. Ayrıca tesislerde yaş ve kuru toz kontrol metodları kullanılmaya başlamıştır. Kuvars kumlarının elenmesi ve yıkanması sonucu ortaya çıkan süspansiyon halindeki kil, en önemli su kirleticisidir. Bu bakımdan kum üreticileri tarafından atık sular arıtılmaktadır. Diğer taraftan işletmelerde patlama ve iş makinalarının oluşturduğu titreşimleri ve gürültüleri asgariye indirmek için önemli adımlar atılmıştır.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Kuvars kumu yatakları ülkemizdeki kuvarsitlerin tektonizma ve metamorfizma etkisiyle domlar halinde ve kuvars tanelerinin sedimantasyonu neticesi tabaka şeklinde bulunurlar. Rezervler genellikle İstanbul'da Yalıköy, Binkılıç, İhsaniye, Şile; Tekirdağ'da Safaalan; Adana'da Kozan ve Sinopta'dır.

3.2. Rezervler

İstanbul-Çatalca-İhsaniye	:   3.000.000 Ton (Görünür + Muhtemel)

İstanbul-Çatalca-Yalıköy	: 12.000.000 Ton (     "  	"       )

Tekirdağ-Saray-Safaalan	:   1.500.000 Ton (     "  	"       )

Sinop-Sarı kum		: 35.000.000 Ton (Muhtemel)

Diğer				: 13.000.000 Ton (     "       )

3.3. Tüketim

3.3.1. Tüketim Alanları

Türkiye'de kuvars kumları çoğunlukla Cam sanayiinde kristal eşya, züccaciye, düzcam, sınai kab imalatında kullanılmaktadır. Ayrıca döküm sanayiinin en önemli girdilerinden birisidir. Seramik sanayiinde ise sır ve frit yapımında, duvar ve yer karosunda, Fayansta; Porselen Sanayiinde de Elektroporselen, vitrifiye seramik ve sofra eşyası yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde filtre sanayiinde de çoğunlukla kuvars kumu kullanılır.

3.3.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Türkiye'de en büyük kuvars kumu tüketicisi T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.'dir. Bunun  bağlı kuruluşu Camiş Madencilik A.Ş. kuvars kumu sahalarından üretim yaparak bu kumu cevher hazırlama işlemlerinden geçirmekte ve T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. holdingine bağlı cam fabrikalarına sevketmektedir.

TABLO 8. Türkiye endüstriyel kum tüketimi

|  | 1989 BİN TON MİL TL |  | 1990 BİNTON MİL TL |  |  |  | 1991 BİN TON MİL TL |  | 1992 BİN TON MİL TL |  |  |  | 1993 BİN TON MİL TL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. KALE MAD. A.Ş. TOPRAK MAD.A.Ş. POLAT MAD. A.Ş. SÖĞÜT MAD. A.Ş. YARIM POR. A.Ş. ESAN A.Ş. | 345 - 5 - 18 0.750 - | 16.8 - - - - 44 - |  | 0 | 34.7 - - - - 58 - | 493 86 5 10.3 18 0.928 20 |  | 44.6 - - - - 116 - |  | 546 72 5 25 18 0.893 20 | 76.9 - - - - 151 - | 517 79 5 37 18 0.955 20 |  | 131.3 - - - - 215 - |

T. Şişe ve Cam Fab A.Ş'nin kuvars kumu tüketimi tuvenan bazda değil net bazdadır. Tuvenan kumun yıkanmadan sonra % 30'u atılarak net kum elde edilmektedir.

3.4. Üretim

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Ülkemizde en fazla üretim yapan kuruluş olan Camiş Madencilik A.Ş. kendi sahalarından basamaklı açık işletme yöntemiyle üretim yapmaktadır. Kumun üzerindeki örtü tabakası dözerlerle eski imalat alanlarına itilmekte veya kamyonlarla müsait yerlere taşınmakta böylece örtü kaldırılmaktadır. Üstü açılmış bulunan kum tabakası 950 Loderlerle üretilmekte ve kamyonlarla yıkama tesisi stok sahasına nakledilmektedir. Üretim esnasında ocak aynalarında sistematik bir şekilde stamp numuneleri alınarak hem kimyasal hem de fiziksel analizler yapılmakta ve bunların ışığında ocaktan homojen kum sevkiyatı sağlanmaktadır. Tesis stok sahasındaki homojenlenmiş tuvenan kumlar yıkama tesisine girilerek ilk önce 1.5 mm'lik elekten sulu olarak elenmektedir. Elek üstü malzeme bilyalı değirmenlerde öğütülmektedir. Elek altı kum ise primer siklonlardan geçirilerek 105 mikron altı elimine edilir ve atılır. 105 mikron üstü kum ise Sieve-band'de 500 mikrondan elenir. Elek üstü, değirmenlere verilir. Öğütülerek 500 mikron - 105 mikron arası kum manyetik seperatörden geçirilir ve Fe2O3 yüzdesi istenilen seviyeye düşürülür. Manyetik kısım bir klasifikatör-bant-konveyör sistemiyle stoklanır. Nonmanyetik kısım ise klasifikatörde susuzlandırılarak (28 tane olan) ürün silolalarına tek tek doldurulur. 1.5 mm üstü ve 500 mikron üstü kumlar birleştirilerek değirmenlerde öğütülür. Sieve-band'de elenir ve 500 mikron üstü tekrar değirmenlere verilir. 500 mikron altı kum sekonder siklonlardan geçirilerek 105 mikron altı elimine edilir ve atılır. 500 mikron-105 mikron arası birinci Sieveban'den gelen kumla birleştirilir.

28 adet silodan dolum esnasında numune alınarak herbir silonun kimyasal ve fiziksel analizleri yapılır ve fabrikanın istemiş olduğu spektlere uygun silolardan karışım yapılarak kum sevkedilir. Bu teknoloji düzcam ve sınai kap imalatına uygun kum üretiminde kullanılmaktadır. Züccaciye kumu üretiminde ise Manyetik Seperatör kullanılmamakta flotasyon yapılmakta ve Fe2O3 oranı istenilen seviyeye düşürülmektedir.

Seramik sanayiinde ise kumlar sadece eleme-yıkama yapılarak kullanılmaktadır. Yalnız sır için kullanılanlar ise flotasyona tabi tutulurlar.

3.4.2. Ürün Standartları

Cam Sanayiinde kullanma amacına göre standartlar değişmektedir. T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.'nin düzcam imalatında kullandığı kuvars kumunun fiziksel ve kimyasal özellikleri şöyledir :

Fiziksel olarak :	+ 1 	mm 	: 0

+ 0.5 	mm	: % 0.4 	max

- 0.105 	mm	: % 28.0	max

- 0.074	mm	: % 9.0	max

Rutubet		: % 8.0	± 0.5

Kimyasal olarak :	 SiO2  		: % 99.1	± 0.2

Al2O3		: % 0.2	± 0.05

Fe2O3		: % 0.110	± 0.005

Züccaciye İmalatında :

Fiziksel olarak :	+ 0.5  	mm 	: % 0.5 	max

- 0.074 	mm	: % 33	 ± 3

Rutubet		: % 7	± 0.5

Kimyasal olarak :	 SiO2  		: % 95	min

Al2O3		: % 0.1	max

Fe2O3		: % 0.018	± 0.002

Şişe İmalatında :

Fiziksel olarak :	+ 0.5  	mm 	: % 0.4 	± 01.

- 0.105	mm	: % 40	± 5

Kimyasal olarak :	 Fe2O3		: % 0.040	± 0.003

Seramik sanayiinde kullanılan kuvars kumlarının standartları aşağıdaki gibidir :

Kimyasal olarak :	 SiO2  		: % 90 - 94

Al2O3		: % 5 - 7

Fe2O3		: % 03 - 0.5

Rutubet 		: % 5 max

Fiziksel olarak genelde 1 cm altı kum kullanılmaktadır. Diğer taraftan Toprak Madencilik ve Polat Madencilik A.Ş. bir miktar flote edilmiş kuvars kumu kullanmaktadırlar.

3.4.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Türkiye'de kuvars kumu üreticileri arasında en büyük kuruluş Camiş Madencilik A.Ş.'dir. Ufak çapta üretim yapan diğer kuruluşlar şunlardır: Trakya Silis Kumları A.Ş, Etiler Madencilik A.Ş, Esan A.Ş, Matel A.Ş, Kale Madencilik A.Ş'dir.

3.4.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş'ye bağlı Cam fabrikalarının kuvars kumu taleplerini yerine getiren Camiş Madencilik A.Ş'nin Trakya'da bulunan Yalıköy ve Fındıkdere işletmeleri şu kapasitelerle çalışmaktadır :

Yalıköy İşletmesi 	: Ocak - 700.000 ton/yıl

Hazırlama Tesisi : 475.000 ton/yıl

kapasitelidir. Ve her ikisinin de kapasitesinin % 100'ü kullanılmaktadır.

Fındıkdere İşletmesi	: Ocak - 110.000 ton/yıl

Hazırlama Tesisi : 90.000 ton/yıl

Burada ocak kapasitesinin tamamı tesis kapasitesinin % 90'ı kullanılmaktadır.

Diğer taraftan Seramik sanayiinin hammaddelerini üreten Kale Madencilik A.Ş'nin kuvars kumu üretim kapasitesi 70.000-80.000 ton/yıl'dır. Söğüt Madencilik A.Ş'nin 160.000 ton/yıl kapasiteli kuvars kumu ocakları mevcuttur. Sögüt Madencilik A.Ş'nin bütün seramik hammaddeleri içinde % 11 civarında kuvars kumu kullanımı vardır.

3.4.5. Üretim Miktar ve Değerleri

TABLO 9. Türkiye'de endüstriyel kum üretim miktarı (1000 ton)

|  | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camiş Mad. A.Ş. - Yalıköy İşletmesi - Fındıkdere " Kale Mad. A.Ş. Söğüt Mad. A.Ş. | 458 120 - - | 575 100 66 - | 580 100 71 2 | 675 100 57 4 | 675 110 60 6 |

3.4.6. Birim Üretim Girdileri

Camiş Madencilik A.Ş.'de sınai maliyet bazında 1 ton net kum için :

% 35 	İşçilik

% 15	Yakıt + Enerji

% 30	Amortisman

% 15	Tamir - Bakım

% 5	Yardımcı Hammadde

harcanmaktadır.

Kale Madencilik A.Ş. ise genel üretim giderlerinin;

% 5'  inin	Orman

% 20'sinin	Rodövans

% 50'sinin	İş Makinaları

% 20'sinin	İşçilik

% 5'  inin	diğer giderler olduğunu belirtmektedir.

3.4.7. Maliyetler

Camiş Madencilik A.Ş.'nin 1993 yılındaki Yalıköy İşletmesinin net kum sınai maliyeti ortalama 100.000 TL/ton, Fındıkdere İşletmesi net kum sınai maliyeti ortalama 300.000 TL/ton'dur.

Esan A.Ş.'nin 1993 yılı ocak maliyeti (Tuvenan bazda) ise ortalama 70.000 TL/ton'dur.

3.4.8. Stok Durumu

Camiş Madencilik A.Ş'nin Yalıköy İşletmesindeki tuvenan kum stoğu 100.000 ton, net kum stoğu ise 16.000 ton'dur. Fındıkdere İşletmesinde ise 50.000 ton tuvenan, 5.000 ton net kum stoğu bulundurulmaktadır. Net kum stokları beton silolarda kapalı olarak, tuvenan kum stokları ise açık alandadır.

Kale Madencilik A.Ş. kapalı alanda 6 aylık, Esan A.Ş. ise 1000-1500 tonluk stok bulundurmaktadırlar.

3.5. Dış Ticaret

3.5.1. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş'nin Cam Pazarlama A.Ş. kanalıyla Belçika-Lüksemburg'dan ithal ettiği kuvars kumlarına teşvik uygulandığı için gümrük vergisi ödenmemektedir. Ancak kuvars kumunun FOB fiyatının % 30'u kadar Fon ödenmektedir.

3.5.2. İthalat - İhracat

Türkiye'nin kuvars kumu ithalat ve ihracatı çok düşük seviyelerdedir. Ancak T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. tarafından belirli miktarda Belçika-Lüksemburg'dan kuvars kumu ithalatı yapılmaktadır. Az miktarda da diğer kullanımlar için ithalat yapılmaktadır.

TABLO 10. Türkiye endüstriyel kum ithalatı

| İthalat Yapan Firma : | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T. Şişe ve Cam Fab A.Ş. Diğer Sanayiler | 8516 ton 48 " | 9389 ton 77 " | 6625 ton 90 " | 4726 ton 160 " |

Türkiye'nin kuvars kumu ihracatı yok denecek kadar azdır. Aşağıdaki tabloda rakamlar verilmiştir :

TABLO 11. Türkiye endüstriyel kum ihracatı

| İhracatın Yapıldığı Ülke: | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuzey Ülkeleri Libya K.K.T.C. Yunanistan Suudi Arabistan | - - - - 12.5 ton | - 20 ton 78 " 70 " 12.5 " | 1748 ton 120 " - - - | 94 ton - - - - |

3.5.3. Fiyatlar

İthalat fiyatları yıllara göre şöyledir :

| 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 $/ton |  | 115 $/ton |  | 125 $/ton |  | 162 $/ton |

İhracat fiyatları ise :

| 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 $/ton |  | 48 $/ton |  | 7 $/ton |  | 29 $/ton |

3.5.4. AT, EFTA ve Benzeri Üke Grupları ile Ticaret

İthalat - İhracat bölümünde belirtildiği gibi ithalat Almanya, Belçika-Lüksemburg, Fransa, İngiltere, İsviçre gibi AT ülkelerinden yapılmaktadır.

3.5.5. Komşu Ülkelerle Ticaret

Sadece Yunanistan'la ticaretimiz vardır.

3.6. İstihdam

Türkiye'de en büyük kuvars kumu üreticisi şirket olan Camiş Madencilik A.Ş'nin Çatalca-Yalıköy'deki kuvars kumu maden işletmesinde 90 işçi, 14 memur, Fındıkdere İşletmesinde ise 19 işçi, 1 memurla Züccaciye tesisinde 39 işçi, 7 memur çalıştırılmaktadır.

Seramik sanayiinde en büyük üretici durumundaki Kale Madencilik A.Ş. ise hammadde gurubunun tümünde 59 kişi istihdam edildiğini ifade etmektedir.

3.7. Çevre Sorunları

Camiş Madencilik A.Ş'nin kum işletmelerindeki hazırlama tesislerinde atık kum sorunu bulunmaktadır. Bunun için şirket göletler yaparak bu soruna çözüm bulmuştur.

Diğer taraftan bazı atıklarda ocaklardaki eski ialat alanlarına dökülmektedir. Başka bir önemli çevre sorunu da yoktur.

4. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

4.1. Projeksiyonlar

4.1.1. Talep Projeksiyonu

A.B.D'de endüstriyel kumların talep projeksiyonu :

TABLO 12 : ABD endüstriyel kum talep projeksiyonu (2000 yılı)

| Kullanım Yeri | 1991 (106 TON) | 2000 (106 TON) |
| --- | --- | --- |
| Cam Sanayii Döküm Sanayii Hidrolik Kırma Diğer | 11.2 5.7 1.4 7.3 | 13 8.5 2.3 10 |

Türkiye'de ise bin ton olarak :

TABLO 13. Türkiye endüstriyel kum talep projeksiyonu (1000 ton)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Kale Madencilik A.Ş. Polat " " Söğüt " " Yarımca Por. " | 554 60 60 2.5 3 | 500 60 73 2.5 3 | 527 80 78 3 3 | 527 100 78 3 3 | 527 100 78 3 3 |

4.1.2. Üretim Projeksiyonu

TABLO 14. Türkiye endüstriyel kum üretim projeksiyonu (1000 ton)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camiş Madencilik A.Ş. Kale " " Söğüt " " | 79 90 2.5 | 715 90 2.5 | 750 120 3 | 750 150 3 | 750 150 3 |

4.2. Yatırımlar

4.2.1. Devam Eden Yatırımlar

Kale Madencilik A.Ş.'nin ocak sahasında 100 ton/saat kapasiteli eleme tesisi, elenmiş kumu stoklama konveyörü ile 1200 m2'lik alanda 15000 ton kapasiteli kapalı stok alanı için yatırım sürmektedir.

4.2.2. Planlanan Yatırımlar

Camiş Madencilik A.Ş'nin Çatalca-Yalıköy kuvars kumu işletmesinde: Yıkama tesisi su durultma tankı, Yuvönan kum homojenizasyon tesisi, herbirisi 330 tonluk 12 adet ürün silosu yatırımı ile Kırklareli cam fabrikası içinde bulunan Züccaciye kumu hazırlama tesisi tevsii yatırımı ve filtrasyon ünitesinin yenilenmesi yatırımı devam etmektedir.

Diğer taraftan Kale Madencilik A.Ş'nin kum kurutma ve eleme tesisi planlanmış yatırımlar arasındadır.

5. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Türkiye 1995 yılından itibaren A.T. ile bütünleşmeye gitmektedir. Bu bakımdan kuvars kumunun en büyük tüketicisi durumundaki Cam sanayii de bundan etkilenecektir. Şöyle ki cam mamullerinin düşük maliyetli, kaliteli olması gerekmektedir. Bu bakımdan bu sanayiye hammadde hazırlayıp veren Camiş Madencilik A.Ş. ISO 9002 standartlarına uymak zorundadır. Bu bakımdan öncelikli politika, fabrikalara yakın, kaliteli hammadde kaynaklarının aranması, bulunması olmalıdır. Çünkü nakliye fiyatları oldukça yüksektir. Daha sonra gerek ocak işletmeciliği ve gerekse hazırlama tesisleri ISO 9002 standartlarına uyum sağlayabilecek bir biçimde modernize edilmelidir.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Mineral Commodity Summaries, 1993, USA Bureau of Mines.

Industrial Sand and Gravel, 1991. By Wallace P.BOLEN.

Minerals Yearbook, 1991.

Industrial Minerals, 1993, January-October.

Seramik ve Cam Hammaddeleri, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu, 1991.