ZİRKONYUM VE HAFNİYUM

1. GİRİŞ

1.1 Tanım ve Sınıflandırma

Zirkonyum, Alman kimyacı M. H. Klaproth tarafından 1789'da, Sri Lanka' da bir oksit üretmek için zirkon taşlarını alkaliler ile reaksiyona soktuğu çalışmasından sonra keşfedilmiştir. Aynı araştırıcı tarafından da adı, altın renkli anlamında "Zargün" koyulmuştur.

Zirkon magmatik kayaçlarda, özellikle bileşimi granitten tonalite kadar değişen kayaçlarda ve ayrıca intermediyer kayaçlarda, bunların volkanik ve piroklastik karşıtlarında tali bileşen olarak görülen olağan bir mineraldir. Mikaşist, paragnays ve amfibolit gibi metamorfik kayaçlarda da zirkona rastlanır. Bunlar büyük bir olasılıkla metamorfizmaya uğrayan kayaçlarda bulunan birincil zirkon tanelerini temsil ederler. Mermer ve hornfelslerde bulunanlar ise metamorfizma esnasında detritik, küçük zirkon tanelerinin toplu kristalleşmesi sonucu oluşabilirler. Sediman ve sedimanter kayaçlarda, özellikle kum ve kumtaşlarında genellikle bulunan bir ağır mineraldir. Buna karşı pelitik ve karbonatlı kayaçlarda bulunmaz veya çok küçük taneli olduklarından görülmezler.

Hafniyum, 1923' te D. Coster ve G. C. de Hevesey' in zirkonyum mineralinin spektroskopik çalışması sırasında saptanmıştır. X-Ray ile saptanmış ilk mineraldir.

Zirkonyum ve hafniyum yerkabuğunda % 0.028 oranında bulunurlar ve jeokimyasal olarak birlikte bulunduğu ana metal mineralindeki birbirlerine göre oranları 50:1 dir. İki önemli kaynakları vardır; zirkon kumu (ZrO-SiO2) ve baddeleyit (ZrO2). Hafniyum, doğal kaynakların tümünde genellikle zirkonyumun % 1.5-3 ü ağırlığındadır.

Zirkonyum ve hafniyumu birbirinden ayırmak zordur. Sadece nükleer uygulamalarda yapılır. Zirkon ve baddeleyit, ilmenit, rutil ve manyetit gibi diğer ağır mineraller ve yer yer toryum ve uranyum gibi nadir toprak elementleri ile beraber bulunurlar ve bunların üretilmesi sırasında yan ürün olarak elde edilirler. Aşağıda zirkonyum ve hafniyum içeren mineraller Tablo 1. de verilmiştir.

Zirkonyum, yumuşak, paslanmaz, çelik görünümünde gümüş gibi bir metaldir. Hafniyum da yumuşak bir metaldir. Özellikleri zirkonyumun içerdiği impuritelere bağlıdır. Zirkonyum ve hafniyumun kimyasal özellikleri biribirine çok benzer. Her ikisi de korozyona karşı oldukça dirençlidir. Çok ince taneli zirkonyum ve hafniyum, hava içinde kendiliğinden tutuşabilirler. Zirkonyum bileşiklerinin zehirleme oranı düşüktür. Düşük sıcaklıklarda zirkonyum, niobyum  ile birlikte çok iletkendir. Zirkonyum-çinko alaşımı 35°C altındaki sıcaklıklarda mıknatıslı bir hale gelir. Zirkonyum oksitin kırılma indeksi yüksek olduğundan kıymetli metal olarakta kullanılır. 70  °C de hafniyum hidrojeni süratle absorbe eder ve   Hf 1,86 bileşimini oluşturur. Hafniyum konsantre, alkalilere karşı dirençlidir.

TABLO 1. Zirkonyum ve hafniyum içeren mineraller

| MİNERAL | BİLEŞİMİ | ZrO2 | HfO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baddeleyit | ZrO2 | 59-98.9 | 0.5-2.1 |
| Zirkelit | (Ca, Fe)(Zr, Ti)2O5 (?) | 51.7-59.89 | 1-1.2 |
| Zirkon | ZrSiO4 | 34-67 | 0.4-1.7 |
| Kataplit | (Na, 2Ca)ZrSiO3 O9.2H2O | 30.5-31.53 | 0.1-0.6 |
| Polimignit | (Ca, Fe, Y, Zr)(Nb, Ta, Ti)O4 | 28.71-29.11 | 0.9 |
| Elpidit | Na2(Zr, Ti)Si6O15.3H2O | 19.8-20.28 | 0.2-0.4 |
| Rosenbujit | (Ca, Na)3(Zr, Ti)Si2O8F | 19.8 | 0.3 |
| Vöhlerit | NaCa2(Zr, Nb)Si2O8(O,OH,F) | 15.61-17.55 | 0.05-0.7 |
| Ödiyelit | (Ca, Na)5Zr2Si6(O,Oh,Cl)2O | 2-30 | 0.06-0.7 |
| Lavenit | (Na, Ca, Zr) Silikat | -- | -- |
| Guarinit | (Na2, Ca) (Si, Zr)O3 | -- | -- |
| Oliveiranit | 3ZrO2.2TiO2.2H2O | -- | -- |

Fakat yüksek sıcaklıklarda oksijen, nitrojen, karbon, boron, kükürt ve silikonla reaksiyona girer. Halojenlerle doğrudan etkilenir ve tetrahalitleri oluşturur. Zirkonyum ise kostik eriyiklere tamamen dirençlidir.

Aşağıda zirkonyum ve hafniyumun fiziksel özelliklerini gösteren Tablo 2 verilmiştir. Tablodan anlaşılacağı gibi saf zirkonyum metalinin nükleer özellikleri saf hafniyumunkinden çok farklıdır.

TABLO 2. Zirkonyum ve hafniyumun fiziksel özellikleri

| Fiziksel Özellikler | Zirkonyum | Hafniyum |
| --- | --- | --- |
| Atom numarası | 40 | 72 |
| Atom ağırlığı | 91.22 | 178.49 |
| Valansı | +2, +3, +4 | +4 |
| Özgül ağırlığı | 6,506 | 13.31 |
| Erime noktası | 1852+2°C | 2227+2°C |
| Kaynama noktası | 4377°C | 4602°C |
| Özgül ısısı (Cal/gr °C) | 0.067(20°C) | 0.0351 (25°C) |
| Sertlik (Vickers sertlik numarası) | 105 | 152 |
| Elastisite modülü | 11.4 | 20 |
| Nötron yakalama kesiti (Bams) | 0.18 | 105 |

Kaynak: Reno (1956), Weast (1965), Industrial Minerals (1975).

Saf zirkonyumun nötron tutma kesiti azdır. Nükleer reaktör bileşenlerinde kullanılabilir hale gelebilmesi için minimum nötron absorbsiyonu iki katına çıkarılmalıdır. Böylece iyi bir yapısal özellik ve yüksek sıcaklıklarda korozyona karşı direncinin artması sağlanmış olur. Saf hafniyum ise, çok nötron yakalama kesitine ve nükleer reaktör kontrol çubuklarında kullanılabilmesi için uygun yapısal ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

Zirkonyum dioksit-Zirkonya, hafniyum dioksit-Hafniya olarak adlandırılır. Son kullanım amacına bağlı olarak zirkonyumdioksit tane boyu sınıflaması yapılarak satılır. En çok bilinen kullanım alanları; refrakter, cam parlatıcı, opaklaştırıcı, seramik sırlama ve elektroniktir. Tane boyu sınıflamasında endüstriyel anlamda bir standartlaşma mevcut değildir.

Kimya endüstrisinde zirkonyum metalinin 3 ASTM derecesi mevcuttur. Bunlardan R-60702 alaşımı olmayan zirkonyum, R-60704 kalay-demir alaşım, R-60705 ise niobyum alaşımı içerir. Nükleer endüstride kullanılan zirkonyum metal alaşımları, zirkoloy-2, zirkoloy-4 veya Zr-2, 5 Cb olarak belirlenmiştir.

Kroll prosesi ile üretilen hafniyum metali, hafniyum süngeri veya "Kroll prosesi" süngeri veya metali olarak isimlendirilir. İodid prosesi ile rafinajdan sonra meydana gelen metal kristal-çubuk hafniyum metali veya haddeden geçmiş hafniyum olarak bilinir.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Zirkonyum ve hafniyum için en fazla rezerve sahip olan ülkeler Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti' dir. En fazla üretim de yine bu ülkelerde yapılmaktadır. Bu ülkeleri Amerika takip etmektedir.

Amerika' nın Atlantik ve Körfez sahillerinde titanyum ile ilişkili ağır mineral kum yatakları aynı zamanda zirkon kaynağıdır. 14 milyon tonluk bir kaynaktır. Tanımlanan dünya zirkon kaynakları 60 milyon tonu geçmektedir.

Endonezya' da yeni bulunan bir kaynakta 28.000 tonluk zirkon rezervi tahmin edilmektedir. Sierra Leone' de bulunan 3.72 milyon tonluk kaynakların içinde 130.000 tonluk zirkon rezervi mevcuttur. Kalanı ise ilmenit ve rutildir.

Amerika' daki hafniyum kaynakları, 14 milyon tonluk zirkon kaynakları içinde yaklaşık 130 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Zirkon ve baddeleyit ile ilişkili hafniyumun dünya kaynakları, 1 milyon tonu geçmektedir. Tablo 3.' te dünya zirkonyum ve hafniyum rezervleri verilmiştir.

2.2. Tüketim

Zirkon pazarı son dört yıldır önemini kaybetmektedir. Talebin azalması ile üretimde düşmüştür.

Zirkon, kum halinde, öğütülmüş ürün (-200, -300 Mesh ve benzeri) veya 1.5-10 mikron kadar küçültülmüş toz olarak kullanılır. Refrakterler hala en büyük kullanım alanıdır. Bunu seramik, döküm sanayii ve aşındırma uygulamaları izlemektedir. Zirkonun kaplama döküm, cam refrakterler ve TV/katot ışını tüplerinde kullanılması gelişirken kimyasallarda ve duraylı zirkonyalarda kullanımı da ilerleme göstermekedir. 1990 yılı değerlerine göre çelik endüstri refrakterleri tüketimi 177.000 ton iken cam endüstrisi ve diğer refrakterlerde 162.000 tondur. Tüketimde ikinci sırayı 243.000 ton ile seramik almaktadır. Döküm sanayinde ise 201.000 tondur. Aşındırıcı, kimyasallar ve cam gibi yeni uygulama alanlarındaki tüketim değeri de 195.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

TABLO 3. Zirkonyum ve hafniyumun dünya rezervleri

|  |  | REZERV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜLKELER | ZİRKONYUM |  | HAFNİYUM |
|  | (x 106 ton) |  | (x 1000 ton) |
| Amerika | 3.2 |  | 60 |
| Avustralya | 23.3 |  | 420 |
| Brezilya | 1.0 |  | 18 |
| Çin Halk Cum. | 0.5 |  | - |
| Hindistan | 2.1 |  | 26 |
| Güney Afrika Cum. | 13.8 |  | 250 |
| S S C B | 4.0 |  | - |
| Endonezya | 0.028 |  | - |
| Sierra Leone | 0.13 |  | - |
| Diğer | 0.9 |  | - |
| Dünya Toplamı | 49 |  | 780 |

Metal olarak zirkon, telsiz lambalarında, elektrodlarda, aydınlatma fişeklerinde, kesici aletler yapımında çelik endüstrisinde kullanılır. Aşınmaya dayanımı, yüksek erime noktası ve az da olsa ağır nötronları absorbe etme kabiliyeti nedeniyle zirkonyum, nükleer reaktör dizaynlarında aranılan bir materyal durumundadır. Atom sanayinde kullanılan zirkonyumun, tamamen hafniyumdan arınmış olması gerekir. Fırın astarlarında, laboratuvar kaplarında, yağlı boyalarda ve X-Ray' de soğutucu olarak kullanılır. En büyük kullanım alanı kaplama maddesi olarak kullanıldığı soğutmalı reaktörlerdir. Ayrıca zirkon kumları tuğla ve cam fırını bloklarında, emaye, boya, aşındırıcılar içinde, eczacılıkta ve yapı malzemelerinde de kullanılır. Son yıllarda yapı malzemesi olarak kullanımı düşüş göstermektedir.

Zirkon kimyasalları yapıştırıcılarda, terletmeyen maddelerde, sulu polimerlerde, katalizör olarak, seramik boyasında, elektro ve mühendislik seramiklerinde, optik camları parlatmada, deri tabaklamada, kurutucu ve pas önleyici olarak boyalarda, kağıt ve fotoğrafik jelatin sertleştiricisi olarak, refrakterlerde, sabun ve diş macunlarında, sentetik kıymetli taş yapımında, tekstil sanayinde su alıcı olarak, fotoğraf makinesi flaş lambalarında ve koruyucu titan kaplama olarak kullanılır. Zirkon kimyasalların toksik veya pahalı malzemenin yerini almada giderek artan  bir çok yönlülüğü vardır.

Hafniyumun en büyük kullanım alanı, jet motorlarının ateşleme bölümündeki trübün fanlarında karışım toplayıcılığıdır. Motor verimini ve yüksek sıcaklık sürtünme dayanımını düzenler. İkinci büyük kullanım alanı, nükleer reaktör kontrol çubuklarıdır. Mükemmel sıcak su aşınma daynımına sahip olduğu, kolay tel haline getirildiği ve termal nötron absorbsiyon kesiti büyük olduğu için bu alanda çok tüketilir. Son gelişmeler, nükleer yakıtı tekrar işleyen santrallerde, bakır elektrod başlıklarda ve kulaklık mıknatısı alanlarında kullanımını kapsamaktadır. Uygun bir şekilde kullanılmasza yüksek yüzey alanlarına sahip partiküller önemli yangın tehlikesine sahiptir.

Hafniyumoksit, reaktörlerde, yaklaşık 200°C de termobakır ayırmada kullanılmaktadır. Oksit kaplı püskürtücü hedefler boyamada ve elektronik uygulamalarda (ampüllerde) kullanılır. Düşük zirkonyum içerikli hafniyum, ayrıca spektrografik/kimyasal ürünlerde kullanılır. Borit, karpit, klorit, hidrit ve oksiklorit içeren diğer hafniyum bileşimleri özel reaktörlerde, kesici aletlerde ve kimyasal gereksinimler için kullanılır. Vakum tüplerinde gaz giderici olarakta kullanılabilir.

Amerika Birleşik Devletleri' nin zirkonyum (cevher ve konsantre olarak) ve hafniyum tüketimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO 4. A.B.D.' nin zirkonyum ve hafniyum tüketimi

|  | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zirkonyum (Cevher ve Konsan.) | 145683 | 102713 | 111829 | 75000 |
| Hafniyum | - | - | - | 30000 |

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Zirkonun özgül ağırlığı 4.7 olup gravite metodları ile diğer ağır minerallerle birlikte konsantre edilebilir. Ağır mineral konsantresinden temiz zirkon eldesi: kurutma, eleme, elektrostatik, elektromanyetik ve gravite işlemlerinin bileşkesi ile mümkün olur. Zirkon; rutil, ilmenit ve diğer birçok ağır mineralin tersine iletken değildir ve monazitle birlikte diğerlerinden elektrostatik metodla ayrılır. Az manyetik olan monazit ise elektromagnet yardımı ile ayrılır. Temiz zirkon  elde edebilmek için, elektrostatik, elektromagnetik işlevlerden geçmiş zirkonca zengin pasa, gravite konsantratörüne (spiral veya tabla) alınarak, kuvars ve disten gibi hafif, iletken olmayan minerallerden ayıklanır. Zenginleştirilmiş ürün daha sonra 650°C de kurutularak organik atıklardan temizlenir, yüksek çekim seperatörlerinde ve indüklenmiş magnetik seperatörlerde, kalıntı iletken ve magnetik minerallerden ayıklanır. Zirkon %99 oranında genellikle bu metodla elde edilir.

Refrakter, seramik veya cam uygulamalarında kullanılan zirkonyum oksit, direkt olarak zirkondan ya plazma füzyonu veya elektrik ark teknikleri ile elde edilir. Metal zirkonyum ve hafniyum "Kroll Prosesi" ile elde edilir. Yapılan işlem, erimiş magnezyumla havasız ortamda zirkonyum tetrakloritin indirgenmesine dayanır. Sonuçta elde edilen zirkonyum ve hafniyum metal süngeri ve magnezyum klorit karışımı, vakum-distilasyonu ile magnezyum kloritten ayrılır.

Zirkonyumun en önemli uygulamalarından olan yakıt kaplaması ve nükleer çekirdeklerde yapı malzemesi olarak kullanılması, hafniyum içeriğinin 100 ppm den daha düşük tutulmasını gerektirmektedir. Birçok ayrıştırma prosesi içerisinde en çok kullanılanı "çözücü ekstraksiyon" dur. Bu proseste, ticari kalitedeki tetraklorit karışımı, amonyum tiosiyanat içeren hidroklorik asit içerisinde çözünür ve düşey kolon içerisinden geçirilir.

Süper alaşım uygulamaları için düşük oksijen içeriği gerekir ve Van Arkel-de-Boer (iyodit bar veya kristal bar) işlevi ile sağlanır. Elektrolitik kristal veya sünger yapısındaki standart-derece hafniyum önce gaz hafniyum iyodite dönüştürülür, termal olarak ayrıştırılır ve sonra elektrik akımı ile ısıtılan bir saf hafniyum tel üzerine çöktürülür. Yüksek derece ürünler için ayrıca elektron ışını da kullanılır.

2.3.2. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar ve Üretim Miktarları

Zirkon pazarında son yıllarda önemli düşüşler olmuştur. Dünya talabi 1991' de 850.000 tona inmiştir. 1989 yılında pazar fiyatları yüksek iken, 1991 yılında oldukça düştü. Talepteki azalma nedeni ile zirkon üretimi büyük azalma gösterdi. Avustralya zirkon üreticileri, fiyatları düşürdü ve üretimlerini 370.000 ton/yıl'a indirdiler. İspanya'da toplam kapasitenin % 50 sinden fazlası kapatıldı. 1984' te 170 kt olan refrakter pazar talebi şimdi 60 kt (66000 st) civarlarındadır.

Çoğu büyük zirkon üreticileri, üretimlerini düşürmüştür. Westralian Sands (WSL)  bir madenini kapattı ve geri kalan üretimini 53 kt'dan 31 kt'a indirdi. AMC Mineral Sands (AMC)' in 1991 üretimi ise 91 kt dur. Consolidated Rutile (CRL) ve Rutile & Zircon Mines (RZM) üretimlerini % 20-35 oranında düşürdü. CRL' nin 1992 üretimi ise %20 oranında düştü. Rzm Europe ise Amesterdam, Hollanda' da 7000 ton kapasiteli bir öğütme santralini 1990 sonlarında faaliyete geçirerek 5 mikron boyutunda zirkon üretmeye başladı.

Richards Bay Minerals üretimini artırmaya devam etmektedir. 1991' deki verimi 230 kt olmuştur. Tiwest Joint Venture' de üretimini 55 kt' a yükseltmiştir. Bu rakam 1992 yılında yaklaşık 60 kt olarak gerçekleşmiştir.

Hindistan' da devlete bağlı iki şirket (Indian Rare Earths Ltd. ve Kerala Minerals And Metals Ltd.), Arap Denizi kıyısında, Kerala' da üretime başladı ve saflığı yüksek tutarak kazanç sağladılar. Brezilya üretim seviyesini korurken Malezya ve Çin azaltmalar yapmıştır.

Sierra Leone' de, Sierra Rutile Ltd. 1991 yılında 1119 ton zirkon üretmesine rağmen zirkon pazarındaki azalma nedeni ile üretimini durdurdu. Shell South Africa Minerals Div. ve Rhombus Exploration Ltd. şirketleri, Güney Afrika' nın Empageni Bölgesi' nde 10 milyon tonluk bir ağır mineral yatağı üzerinde çalışmaktadırlar. Bu yatağın zirkon içeriği 1.1 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 20 yıl için yıllık üretim miktarı 30.000 ton olarak planlanmaktadır. Palabora Mining Co. (PMC) ve Phosphate Development Corp. (Foskor) ürettikleri baddeleyitin saflığını yükseltmeye çalışmaktadırlar. Rusya baddeleyiti Kola Yarımadası' ndaki bir açık demir madeninden yan ürün olarak elde etmektedir. Bu üretimi yapan şirket Kovdor Mining And Dressing Mill' dir. Norveç ise birkaç bin tonluk üretimini korumaktadır.

PMC, Zirkonia Sales America/U.K. ve Teledyne Wah Chang (TWC) Zr sülfat ve Zr karbonat üretimlerini geliştirmektedirler. SEPR France, zirkonyum kimya alanına yeni girdi ve Le Pontet' te zirkona dayalı refrakterler ve öğütme ortamları için oksit üretmeye başladı. Zr kimyasallarının en eski üreticilerinden olan Magnesium Electron üretimini ve pazar payını artırmaktadır. MEL pazara Japonya' dan yeni girdi ve florozirkonik asit gibi optik fiberler ve katalizörler üretmeye başladı.

Hafniyum üreticileri Batı Yarımküre' dedir; Teledyne Wah Chang (TWC), Pechiney' in Cezus bölümü ve Westinghouse Western Zirkonium Division. TWC ve Westinghouse hafniyumu zirkonyumdan metil izobutil keton kullanarak sıvı-sıvı tepkimesi ile ayırır. Cezus ise damıtma ile çıkarmaktadır.

Diğer bazı üretici şirketler ise şunlardır: Hoechst, Huls, Poulenc, Toya Soda, Unitec ve Z-Tec. Ülkelere göre zirkonyum (konsantre, metal ve oksit olarak) üretimi Tablo 5. te verilmiştir.

TABLO 5. Ülkelere göre zirkonyum konsantre ve metal+oksit üretimleri (ton)

| ÜLKELER | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Güney Afrika Cum. | 150000 | 151536 | 230000 | 200000 |
| Sierra Leone | BD | BD | 1119 | BD |
| Avustralya | 511000 | 437000 | 292000 | 300000 |
| Hindistan | 17200 | 17500 | 18200 | 20000 |
| Japonya (Metal+Oksit) | 7145 | 6845 | 7050 | BD |
| Malezya | 18704 | 4279 | 5579 | BD |
| Sri Lanka | 21983 | 19727 | 26123 | BD |
| Tayland | 1496 | 490 | 2573 | BD |
| S.S.C.B. (Metal) | 90000 | 85000 | 80000 | 80000 |
| Brezilya | 32970 | 16907 | 22000 | 20000 |
| Çin Halk Cum. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Endonezya | 2500 | 2500 | 2500 | BD |
| Amerika Birleşik Dev. | 118388 | 102073 | 103140 | 100000 |
| Diğer | - | - | - | 30000 |
| Dünya Toplamı | 986341 | 858812 | 805234 |  |

BD: Belli Değil

2.3.3. Stok Durumu

Amerika dışında diğer ülkelerin stok durumu hakkında elde veri bulunmamaktadır. Amerika Enerji Bakanlığı, öncelikle nükleer güçle çalışan Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere ortalama 35 tonluk hafniyum stok etmektedir. Zirkonyum stoklarının (konsantre ve oksit olarak) ise yıllara göre dağılımı şöyledir:

1988		1989		1990		1991		1992

Stok (Ton)	        34877		32635		28818		24496		20000

2.4. Uluslararası Ticaret

2.4.1. İthalat-İhracat

Zirkonyum ve hafniyum pazarı ile bağlantılı bulunan ülkelerin yapmış oldukları ithalat ve ihracat değerleri tablolar halinde sunulmuştur (Tablo 6,7,8).

TABLO 6. Ülkelerin  ürüne göre yaptıkları zirkonyum ihracat miktarları (ton)

| ÜLKELER VE ÜRÜNLER | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.B.D. (cevher ve konsantre) (işlenmemiş, artık) | - - | 30195 188 | 31333 238 |
| Almanya (cevher ve konsantre) (oksitler) (kül ve artık) (alaşımlı metal, tüm formlar1) | 5139 312 1 59 | 2821 272 11 97 | - - - - |
| Avusturya (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal) | 24 22 | 24 2 | - - |
| Belçika-Lüksemburg (cevher ve konsantre) (oksitler) (kül ve artık) (alaşımlı metal) | 678 1 - 24 | 626 3 25 31 | - - - - |
| Brezilya (cevher ve konsantre) | - | 4078 | - |
| Danimarka (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, kg) | 50 200 | 70 2 | - - |
| Ekvator (cevher ve konsantre) | - | 162 | - |
| Fransa (cevher ve konsantre) (kül ve artık) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 3288 - 193 | 857 3 10456 | - - - |
| Hollanda (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 15552 63 68 | 24263 84 44 | - - - |
| İngiltere (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 844 2365 217 | 888 2281 144 | - - - |
| İrlanda (alaşımlı metal, tüm formlar) | 2 | - | - |
| İsveç (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 1 10 89 | 2 2 109 | - - - |
| İsviçre (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar, kg) | 64 104 | 13 10576 | - - |

Tablo 6'nın devamı...

| Japonya (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 376 74 | 265 37 | - - |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanada (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 127 164 | 20 108 | - - |
| Kore Cum. (cevher ve konsantre) | 225 | - | - |
| Meksika (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, yarı işlenmiş, kg) | 159 112 | 334 - | - - |
| Singapur (alaşımlı metal) | 20 | 26 | - |
| Tayland (cevher ve konsantre) | 964 | 23 | - |
| Tayvan (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal) | 18 30 95 | 129 10 6 | - - - |
| Türkiye (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, işlenmemiş) | 1 - | 500 3 | - - |
| Yeni Zelanda (cevher ve konsantre) | - | 500 | - |

1 tüm formlar; işlenmemiş, yarı işlenmiş, kırıntı ve parçaları içerir.

TABLO 7. Ülkelerin ürünlere göre yaptığı zirkonyum ithalat miktarları (ton)

| ÜLKELER VE ÜRÜNLER | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.B.D. (cevher ve konsantre) (işlenmemiş kırıntı ve artık) | - - | 26783 128 | 35706 197 |
| Almanya (cevher ve konsantre) (oksit ve hidroksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 63510 1208 405 | 50225 1341 468 | - - - |
| Avusturya (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal) | 1821 1302 | 1606 741 | - - |
| Belçika-Lüksemburg (cevher ve konsantre) (oksitler) (kül ve artık Zr) (alaşımlı metal) | 2227 25 43 181 | 1756 62 22 192 | - - - - |
| Danimarka (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 30 4 8 | 113 2 24 | - - - |
| Ekvator (alaşımlı metal, tüm formlar) | - | 7 | - |
| Endonezya (cevher ve konsantre) (metal ve diğer) | 360 46 | 329 - | - - |
| Fransa (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 52164 239 193 | 49714 264 296 | - - - |
| Hollanda (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 45304 34 68 | 52737 72 27 | - - - |
| İngiltere (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 55228 1170 253 | 35685 1160 140 | - - - |
| İrlanda (cevher ve konsantre) (oksit ve hidroksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 151 - 2 | 100 30 5 | - - - |

Tablo 7'nin devamı...

| İsveç (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 32 2 269 |  | 117 7 300 | - - - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İsviçre (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 303 41 |  | 205 41 | - - |  |
| Japonya (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 172848 641 |  | 119008 683 | - - |  |
| Kanada (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 10426 296 |  | 9841 289 | - - |  |
| Kore Cum. (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 21813 66 76.211 |  | 24515 117 68.220 | - - - |  |
| Meksika (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 244 262 1 |  | 76 - 2 | - - - |  |
| Singapur (alaşımlı metal) | - |  | 170 | - |  |
| Sri Lanka (cevher ve konsantre) | - |  | 38 | - |  |
| Şili (cevher ve konsantre) (işlenmemiş artık) (yarı işlenmiş, değer, bin) | - - - |  | 96 18 $9 | - - - |  |
| Tayland (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal) | 1658 10 |  | 1108 30 | - - |  |
| Tayvan (cevher ve konsantre) (oksitler) (alaşımlı metal) | 20078 244 6 | 7064 203 1 |  |  | - - - |
| Tunus (Zirkonyum konsantre) | - | 64 |  |  | - |
| Türkiye (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, işlenmemiş, değer, bin) (yarı işlenmiş) | 371 $6 - | 613 $5 2 |  |  | 61 - - |
| Venezuella (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, yarı işlenmiş) | 785 1 | 293 4 |  |  | - - |
| Yeni Zellanda (cevher ve konsantre) | 135 | 131 |  |  | - |
| Yugoslavya (cevher ve konsantre) (alaşımlı metal, tüm formlar) | 296 11 | 221 3 |  |  | - - |

Dünya hafniyum ihracatı belirsizdir. Bu yüzden sadece ithalat değerleri verilmiştir. İthalatta ise fazla yoğunluk yoktur.

TABLO 8. Dünya hafniyum ithalat miktarları (ton)

| ÜLKELER VE ÜRÜNLER | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.B.D. (işlenmemiş) | - | 9 | 3 |
| Belçika-Lüksemburg (alaşımlı metal, değer, bin) | - | $20 | - |
| Fransa (alaşımlı metal) | 2 | - | - |
| İngiltere (alaşımlı metal, tüm formlar) | 5 | 4 | - |
| İrlanda (alaşımlı metal, tüm formlar) | 12 | - | - |

2.4.2. Fiyatlar

Zirkon fiyatlarının sürekli düşmesi, dünya üretimini açıkça etkilemiştir. En büyük etki ise Avustralya' nın veriminde olmuş ve neredeyse yarıya inmiştir. Amerika, 1990' daki düşüşten sonra verimini sabit bir oranda tutmuştur. Güney Afrika Cumhuriyeti ise genişlemesini artırmış ve önemli bir yükselme kaydetmiştir.

Piyasadaki durgunluk, dünyanın büyük zirkon-tüketen ekonomilerinde (ABD, Avupa, Japonya gibi) zirkon fiyatlarını aşağı çekmiştir. Zirkon fiyatları Avustralya doları olarak 1984 yılında 115 $A/t iken 1990 yılında 600 $A/t' a yükselmiş ve sonra düşmeye başlamıştır. Torbalanmış zirkonun değeri 1500 $A/t' dur. Amerikan doları üzerinden zirkon fiyatları 1989 da 468$ iken 1992 yılında 215$ a inmiştir.

Askeri uygulamalarda hafniyum metal değeri çok küçük bir düşme göstermiştir. Nükleer kullanımda, yakıtı yeniden işleme hariç düşmeye devam etmektedir. Kristal çubuk fiyatları 80-100$/lb' dir. Yüksek saflıkta olanların ise 150$/lb veya daha fazladır.

Hafniyum ve zirkonyum materyallerinin yıl sonu fiyatları Tablo 9. da verilmiştir. 1992 ve 1993 yıl sonu zirkon fiyatları ise ülke ve kullanım alanlarına göre aşağıda verilmiştir.

1992

Seramik uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 220-250

A B D					   $ 260-300

Hindistan				   $ 240-260

Refrakter uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 190-220

A B D					   $ 240-270

Hindistan				   $ 190-210

Döküm kumu uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 170-220

A B D					   $ 240-270

Hindistan				   $ 140-160

1993

Seramik uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 190-220

A B D					   $ 190-210

Refrakter uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 180-200

A B D					   $ 190-210

Döküm kumu uygulamaları, hacim olarak, FOB

Avustralya				A$ 160-190

A B D 					   $ 190-210

TABLO 9. Zirkonyum ve hafniyum materyallerinin yılsonu fiyatları

| MATERYAL | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- |
| Zirkon |  |  |
| Standart derece, f. b. o., şort ton (st) başına | $368 | $331 |
| Minimum %75 kalitede zirkon ve aluminyum silikatlar, st başına | 204 | 184 |
| Premiyum derece zirkon, st başına | - | 368 |
| İthal kum, minimum %65 ZrO2, f. o. b., ton başına | 309-386 | 228-266 |
| İthal kum, minimum %65.5-66 ZrO2, f. o. b., ton başına | 348-425 | 228-166 |
| İthal kum, minimum %66 ZrO2, f. o. b., ton başına | 386-464 | 228-266 |
| Taneli, torbalanmış, st başına | 300-600 | 300-600 |
| Öğütülmüş, 200-325 mesh, torbalanmış, st başına | 350-800 | 350-800 |
| Baddeleyit, ithal konsantre |  |  |
| %96-98 ZrO2, 100 mesh' in altında, c. i. f., pound başına | 0.6-0.75 | 0.45-0.6 |
| %99 ve üstü ZrO2, 325 mesh' in altında, c. i. f., pound başına | 1.07-1.2 | 1.07-1.2 |
| Zirkonyum oksit |  |  |
| Toz halde, ticari derece, bidonda, minimum 2000 pound, pound başına | 2-7 | 2-7 |
| Elektronik, aynısı, pound başına | 3.5-8 | 3.5-8 |
| Yalıtılmış, dengede, 325°F, aynısı, pound başına | 405 | 405 |
| Yalıtılmış, dengesiz, 325°F, aynısı, pound başına | 5 | 5 |
| Yoğun, dengede, 300°F, aynısı, pound başına | 3 | 3 |
| Zirkonyum oksiklorid, kristal, 5 tonluk kartonda, pound başına | 0.91-1.04 | 0.91-1.04 |
| Zirkonyum asetat çözeltisi |  |  |
| %25 ZrO2, bidonda, minimum 15 ton, pound başına | 0.97 | 0.97 |
| %22 ZrO2, aynısı, pound başına | 0.78 | 0.78 |
| Zirkonyum hidrit: elektronik-derece, toz halde, bidonda, 100 pound pound başına | 0.31-0.75 | 0.31-0.75 |
| Zirkonyum |  |  |
| Toz halde, pound başına | 75-150 | 75-150 |
| Sünger, pound başına | 9-12 | 9-12 |
| Levhalar halinde, şerit, çubuk, pound başına | 20-50 | 20-50 |
| Hafniyum: Sünger, pound başına | 75-95 | 75-95 |

Kaynak: Minerals Yearbook, 1991

2.5. Çevre Sorunları

Bazı mineral kumlarının belli metodlarla işlenmesi ile artık malzemede radyoaktif element birikimi oluşur. Nadir toprak toryum fosfatları olan monazit ve ksenotim böyle artık malzemede biriken radyoaktif elementlerdendir. Zirkon taneleri içindeki monazit kapanımları ve/veya kristal kafesi içinde uranyum, toryum, radyum ve/veya aktinyumun zirkonyum ve/veya hafniyumun yerini alması radyoaktif kirlenmeye neden olur. Tüketici endüstrisinde üründeki düşük konsantrasyonları yüzünden zirkon ve titanyum minerallerinin işletilmesinde problem azdır. Genellikle uranyum toryumun ağırlık oranları %0.05 i aşarsa malzeme radyoaktif element kaynağı durumuna gelir. Bu durumda zirkon ve zirkonla muamele edilmiş atıkların yok edilmesi ile ilgili önemli çevre sorunları mevcuttur.

Japonya' da Temmuz 1990 yılında Okayama' da, titanyum dioksit pigment santralinden kaynaklanan atıklarda yüksek radyasyon saptanmasından sonra, Haziran 1991 yılında ithalat ürünleri ve endüstriyel tüzükler sıkı denetime alınmıştır.

Zirkon içeren ter ilaçlarının ve aerosollerin üretimi, akciğer iç zarında meydana getirecekleri muhtemel zarardan ötürü yasaklanmıştır. Zirkonyum klorit ve oksitlerinin değişik kokusu, bunları üreten fabrikaların çevresinde oturanların yoğun şikayetlerine neden olmaktadır.

3. TÜRKİYE' DE DURUM

Ülkemizde özellikle refrakter malzeme yapımında kullanılmak üzere zirkonya (ZrO2) ve zirkon (ZrSiO4) minerallerine ihtiyaç vardır. Bu minerallerin ülkemizde var olduğu bilindeği halde yurt ihtiyacının büyük bir bölümü halen dış alım olarak gerçekleşmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahil şeritinin uzunluğu yaklaşık 7000 km' dir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, sahil plaserlerinin denize doğru uzandığı kısımlarının da işletilmesini mümkün kılmaktadır. Türkiye yüzölçümünün %8' i kadar bir alanı kapsayan kıtasal-şelf ve plajlar içerisinde, karalardan taşınan ve mekanik yolla zenginleşen ağır minerallerin ekonomik miktarda, uygun yerlerde yataklanmış olması kuvvetle muhtemeldir.

Ülkemizde zirkon üzerine yapılan etütler çok yetersizdir. Bilinen ilk etüt, İstanbul-Şile sahil kumlarında 1951 yılında Dr. R. Tolun tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 500 ton zirkon rezervi saptanmıştır. Dr. M. Köksoy ve   G. Uncugil (1972) tarafından sahil plaserlerinde yapılan etütlerde titan, zirkon, monazit ve diğer ağır ve nadir toprak elementlerinin önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. Sinop-Hopa ve Sinop-İstanbul arasında yer alan kumlarda yapılan çalışmalarla bunların ekonomik önem taşımadığı saptanmıştır (Dr. W. Walt, 1960-61). Çanakkale-Geyikli sahil kumlarının özellikle titan ve zirkon açısından önem taşıdığı Uncugil (1968) tarafından yapılan çalışma ile ortaya koyulmuştur. Adıyaman-Çelikhan-Pınarbaşı saha etütlerinde 100-200 ppm arasında zirkon tespit edilmiştir (İ. Gülibrahimoğlu). MTA tarafından Karadeniz, deniz dibi sedimanlarında bir etüt yapılmış ve 53 lokasyondan alınan karot numunelerinde 40 element saptanmıştır. Bu elementler içinde zirkonun 40-100 ppm lik bir yer  tuttuğu belirlenmiştir. Doç. Dr. B. İpekoğlu, 1988' de İstanbul-Şile bölgesindeki zirkon, magnetit, ilmenit ve rutil gibi ağır mineral içeren plaj kumlarında bir çalışma yapmış ve zirkon konsantresini %66,75 (ZrO2) olarak saptamıştır. Ayrıca bu zirkonun pazarlanabilir nitelikte olduğunu da belirtmiştir. İstanbul' un 70 km kuzeydoğusundaki plaj kumlarında yaklaşık 2.108 tonluk bir rezerv saptanmıştır. Ancak bunun ne kadarının ağır minerallere ait olduğu bilinmemektedir. Yinede %83,3 lük zirkon konsantresinin ve zirkona ilaveten ilmenit, magnetit ve rutil gibi konsantrelerin üretilebileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak yapılan etütlerin yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bugünkü bilgiler ışığında işletmeye elverişli zirkon rezervlerinin olmadığı görülmektedir.

Türkiye, zirkon ihtiyacını dış ülkelerden sağlamaktadır. Zirkon ürünleri içinde ithalatta en büyük payı mikronize zirkon silikat oluşturmaktadır. Diğer ithal zirkon ürünlerini zirkon konsantre ve cevherleri oluşturmaktadır. Türkiye ithalatında en büyük paya sahip ülkeler; Almanya, İngiltere ve İtalya' dır. Türkiye' nin yapmış olduğu zirkon ithalat miktar değerleri ve ürünleri ithal ettiği ülkeler tablo 10' da verilmiştir.

Türkiye' nin bilinen tek ihracatı, 1991 yılında Ürdün' e yaptığı 200 kg' lık mikronize zirkonyum silikat ihracatıdır. Bu ihracattan 460$' lık gelir sağlanmıştır.

Zirkonyum cevherlerinin gümrük istatistik pozisyon numarası 26151011, zirkonyum konsantrelerinin 26151012 ve mikronize zirkonyum silikatın ise 25309034 dür.

4. MEVCUT DURUM VE PROJEKSİYONLAR

Zirkon endüstrisi talebin üzerinde üretim yapan bir döneme girmiştir. Şimdi talep üretimden fazladır. Yine de fiyatlar yüksek değildir. Zirkon fiyatlarının arttığı dönemde zirkon pazarında da yavaş bir azalma olmuştur. Bu azalma en çok refrakter ve düşük kalite döküm sektöründe kendini göstermiştir. Artık fiyatlarında düşmesi ile zirkonun pazar payını kaybedeceği beklenmektedir.

Tabi tüm pazarlar kapanmıyor, mevcut potansiyeli koruyacak olanaklar da vardır. Bu pazarlardan döküm sanayinde ve cam endüstrisi için refrakter imalatında zirkon talebinin artması beklenmektedir.

Aluminyum blok dökümünde "Casworth İşlemi", döküm sanayine bir gelişme getirmiştir. Eğer bu gibi işlemler büyük otomobil üreticilerine de aktarılırsa, zirkon talebi önemli bir boyuta ulaşabilir. Yüksek yanma kapasiteli fırınlar gibi teknolojik gelişmeler ve tavan ve duvar tuğlalarında artan tüketim seramik endüstrisinde de zirkon talebini artıracaktır.

TABLO 10. Türkiye' nin zirkonyum cevheri ithal ettiği ülkeler ve ithalat miktar ve

değerleri

| İTHALAT YAPILAN ÜLKE VE YILI | İTHALAT Miktar (Kg) | Değer ($) |
| --- | --- | --- |
| 1989 |  |  |
| Almanya | 6740 | 5727 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 19676 | 16519 |
| Hollanda | 500 | 1494 |
| İngiltere | 1500 | 2547 |
| İtalya | 315000 | 502690 |
| 1990 |  |  |
| Almanya | 8550 | 9420 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 4000 | 6906 |
| Güney Kore | 1000 | 3571 |
| Hollanda | 300000 | 254260 |
| İngiltere | 500 | 1108 |
| İtalya | 270000 | 228427 |
| 1991 |  |  |
| Hollanda | 22020 | 19598 |
| Avustralya (Zenginleştirilmiş) | 9000 | 5924 |
| Avusturya (Zenginleştirilmiş) | 10000 | 6369 |
| Güney Afrika Cum. (Zenginleştirilmiş) | 20000 | 11700 |
| 1992 |  |  |
| Hollanda | 87500 | 68290 |
| İngiltere | 1000 | 1016 |
| İtalya | 324000 | 176172 |
| Avustralya (Zenginleştirilmiş) | 15000 | 4779 |

TABLO 11. Türkiye' nin zirkonyum konsantreleri ithal ettiği ülkeler ve ithalat miktar ve değerleri

| İTHALAT YAPILAN ÜLKELER VE YILI | İTHALAT Miktar (Kg) | Değer ($) |
| --- | --- | --- |
| 1989 |  |  |
| Almanya | 20070 | 20663 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 5000 | 4625 |
| İngiltere | 2000 | 4032 |
| 1990 |  |  |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 10000 | 7492 |
| İngiltere | 18650 | 24599 |

Diğer bazı pazarlar ise, TV ve diğer katot ışını tüplerinde zirkon kullanımıdır. Bu pazar Kuzey Amerika ve özellikle Japonya olmak üzere Asya' da gelişim göstermektedir. Kimyasallar, uzun vadede gelişim göstereceğine inanılan diğer bir sektördür ve yüksek zirkon fiyatlarına duyarlı olmayan, kendiliğinden yüksek değerde olan ürünlerdir.

Titanyum dioksit endüstrisi iyileştirilmelidir. Bütün zirkon üreticileri aslında titanyum mineral üreticileridir. Mevcut üreticiler zor ayakta durmaktadırlar. Böylece teknoloji de düşüş göstermektedir. İşletme ve araştırma harcamaları kesilmiş ve yeni gelişme veya genişlemeler gecikmiştir.

TABLO 12. Türkiye' nin mikronize zirkonyum silikat ithal ettiği ülkeler ve ithalat miktar

ve değerleri

| İTHALAT YAPILAN ÜLKELER VE YILI | İTHALAT Miktar (Kg) | Değer ($) |
| --- | --- | --- |
| 1989 |  |  |
| A. B. D. | 1000 | 2487 |
| Almanya | 2388890 | 4359330 |
| Avustralya | 326116 | 361461 |
| Avusturya | 92500 | 210848 |
| Hollanda | 160050 | 332549 |
| İngiltere | 1738084 | 3031153 |
| İtalya | 1728200 | 3880643 |
| Japonya | 192920 | 335491 |
| 1990 |  |  |
| Al. Dem. Cum. | 4000 | 120137 |
| Almanya | 2050400 | 3201613 |
| Avustralya | 594555 | 644905 |
| Avusturya | 89500 | 85366 |
| Belçika-Lüksemburg | 5000 | 8009 |
| Fransa | 41066 | 63014 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 2000 | 2735 |
| Hollanda | 426200 | 641186 |
| İngiltere | 1409200 | 2350701 |
| İspanya | 2000 | 4534 |
| İtalya | 1737488 | 2938171 |
| Japonya | 501080 | 721327 |
| 1991 |  |  |
| Almanya | 1908000 | 1647869 |
| Avustralya | 61000 | 49697 |
| Avusturya | 2000 | 2055 |
| Fransa | 45000 | 43711 |
| Hollanda | 516500 | 450392 |
| İngiltere | 2380680 | 2253602 |
| İtalya | 1988800 | 2067530 |
| Japonya | 144000 | 178441 |

Tablo 12'nin devamı...

| 1992 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. B. D. | 200 |  |  | 1572 |
| Almanya | 1306000 |  |  | 1001681 |
| Avustralya | 5000 |  |  | 2161 |
| Çin | 20000 |  |  | 8874 |
| Fransa | 311000 |  |  | 214267 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti |  | 60000 | 23309 |  |
| Hollanda |  | 266400 | 157882 |  |
| İngiltere |  | 3149200 | 2646695 |  |
| İspanya |  | 40000 | 20927 |  |
| İtalya |  | 4844650 | 3523182 |  |

Uygun fiyattan çok düzenli ve sabit üretim ve arz durumu pazarlarda hammadde stabilitesini sağlayacak önemli hususlardır. Üreticilerin potansiyel ikame maddelerinin dezavantajlarını belirleyerek, iyi kalite zirkonu gerçekçi ve aşırı olmayan fiyatlarla sunması kaybettkleri pazarı geri kazanabilmeleri için gereklidir. Endüstri, 1990 ların ortalarında son kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak duruma getirilmelidir. Her ne kadar arz-talep ilişkisinde bir belirsizlik dönemine girildiyse de zirkon aranılan bir materyal olarak kalacaktır.

Türkiye' de öncelikle zirkon potansiyelinin saptanması için geniş projeler hazırlanıp, uygulamaya konmalıdır. Ancak bu şekilde dışarıya bağımlılık azalabilecektir. Bununla birlikte dış gelişmelerin de yakından takip edilebilmesi ve mevcut teknolojinin geliştirilmesi uygun olacaktır. Türkiye' nin son yıllarda gerçekleştirdiği teknolojik gelişmeler ışığında zirkon pazarına etkin bir şekilde katılma olasılığının olduğu söylenebilir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

-- VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu, Refrakter Sanayii Hammaddeleri.

-- Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verileri, 1993

-- Erkan, Y., 1978, Kayaç Oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta 	İncelenmesi, 	Hacettepe Üniversitesi yayınları, A 26.

-- Emiroğlu, G., 1980, Zirkonyum ve Hafniyum, MTA, EHM Dai. Bşk., Ankara.

-- Industrial Minerals, 1990-91-92-93.

-- Mineral Commodity Summaries, 1993

-- Minerals Yearbook, 1991

-- Mining Engineering, Haziran-1992

-- Metals & Minerals Annual Review, 1992