DİSTEN-ANDALUZİT-SİLLİMANİT

GİRİŞ

1.1. Sektöre Giren Malların Tanımı, Sınıflandırılması, Bulunuş Şekli, Uluslararası

Piyasalarda Spesifikasyonları

Sillimanit, disten ve andaluzit yaygın olarak susuz alüminyum silikat polimorflarını oluştururlar. Bu tip mineraller yüksek sıcaklıklarda ısıya dayanıklı yüksek performanslı mullit fazını (3 Al2O3.2 SiO2) oluşturabildiklerinden refrakter endüstrisinde kullanılırlar.

Bu mineraller her ne kadar aynı kimyasal bileşime sahipse de (Al2O3. SiO2) farklı mineralojik özellikler göstermektedirler. Bu tip mineraller genellikle metamorfik süreçlere maruz kalmış killi kaynak kayaçlardan veya birincil çökellerin ayrışmasından türemiş alüvyal birikimlerde oluşabilmektedir. Metamorfizma sırasında geçerli sıcaklık ve basınç dereceleri kaynak kayaç içerisinde hangi minerallerin kristalleşeceğini belirtmektedir.

Aldaluzit, oldukça yüksek sıcaklıklar ve düşük basınç koşullarında oluşur. Sillimanit daha yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında oluşur ve termal metamorfizmanın en iç zonlarının karakteristik kayaçları olan gnays ve hornfels'lerde yaygın olarak kristalleşirler. Yüksek-orta sıcaklık ve maksimum 6 kb basınç  koşullarında bölgesel metamorfizma geçirmiş aluminyumca zengin pelitik kayaçlardan itibaren oluşan tipik bir mineraldir. Bu mineraller mercek veya çakıllar şeklinde veya şist ve gnayslar içinde saçılmış taneler şeklinde görülürler. Plaj kumu ve aluvyon çökelleri şeklinde de oluşur ve mineral kumu işletmelerinde yan ürün olarak elde edilebilir.

Kimyasal bileşimi Al2SiO5 veya Al2O3.SiO2 olarak gösterilen disten, sillimanit ve andaluzit mineralleri saf halde % 62,98 Al2O3. ve % 37,02 SiO2 ihtiva eder.

Bu grubun kimyasal bileşimi aynı olan üç minerali vardır.

1. Sillimanit (Fibrolit olarak da bilinmektedir)

2. Disten (Kiyanit olarak da bilinmektedir)

3. Andaluzit (Kiyastolit ve Viridin olarak isimlendirilen türleri vardır)

Sillimanit, Andaluzit ve Disten ortosilikatlardır. Yani içinde serbest halde (SiO4)-4 iyonları bulunur. Kimyasal formüllerinde bu durum görünmez fakat bu oksijen atomlarının da silisyum atomuyla bağlanması zorunlu değildir. Üç mineralde de Al atomlarının yarısının koordinasyon sayısı 6, diğer yarısının 4,5 ve 6'dır. (Sillimanitte 4, Andaluzitte 5, Distende 6) bunun sonucunda disten kompakta bir kristal sistemine sahiptir. Üç mineralin kristal sistem yapılarındaki değişiklik ısıl işlemlerde de farklılıklar yaratır.

Distenin herhangi bir terkibe girmeden önce 1350oC'de ısıl işleme tabi tutulması gerekir. Bu hammaddenin yüksek sıcaklıkta (1350oC) geri dönüşümsüz bir hacimsel genleşmesi vardır. Bu yüzden ham olarak kullanılması avantajlı değildir.

TABLO 1. Disten-Andaluzit-Sillimanit grubu minerallerin özellikleri

| Mineral |  | Sillimanit | Andaluzit | Disten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimyasal Formülü |  | Al2O.SiO2 | Al2O.SiO2 | Al2O.SiO2 |
| Kristal Sistemi |  | Ortorombik | Ortorombik | Triklinik |
|  | a (Å) | 7,47 | 7,80 | 7,11 |
|  | b (Å) | 7,66 | 7,90 | 7,84 |
|  | c (Å) | 5,76 | 5,56 | 5,57 |
| Kafes Boyutları | a | - | - | 90o5' |
|  | b | - | - | 101o5' |
|  | g | - | - | 106o0' |
| Hacim Ağırlığı g/cm3 |  | 3,20 | 3,18 | 3,60 |
| Sertliği (Mohs) |  | 6-7 | 7,5 | 6-7 |
| Sinterleşme Sıcaklığı (oC) | (oC) | Mullit 1530-1625 | Mullit 1350-1500 | Mullit 1325-1410 |

Sillimanit grubu minerallerin hepsi mullit teşekkülü yapar. Yani ısıl işlemde mullit ve SiO2'e dönüşürler. Distende bu işlem daha çabuk olur. Parçalanma 1310oC'de başlar ve hızlı bir şekilde 1350-1380oC'de % 17 hacimsel genleşme ile son bulur. Normal olarak disten'i kullanmadan önce kalsine etmek (yani sinterlemek) gerekir.

Andaluzitte parçalanma 1380-1400oC'de ve % 5-6 hacimsel genleşme,

Sillimanitte parçalanma 1545oC'de ve % 5-6 hacimsel genleşme maydana gelir.

Bu reaksiyonlardan oluşan mullit kristalleri (keçeleşmiş ve büyümüş kristaller) sintere büyük mukavemet kazandırır. Kalsine edilmiş disten çeşitli seramik reçetelere ilave edilir ve onlara mukavemet kazandırır.

Dünyanın en önemli rezervlerine sahip ülkeler Güney Afrika (Silimanİt-Disten-Andaluzit), Hindistan (Sillimanit-Disten) ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. (Disten ve Andaluzit). Japonya'da ise önemli rezervler yoktur, ihtiyacın hemen hemen tamamı ithalat yoluyla karşılamaktadır.

TABLO 2. Sillimanit-Disten-Andaluzit grubu minerallerin kimyasal bileşimi

| Bileşenler | Sillimanit |  | Disten |  | Andaluzit | Teorik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) | G.Afrika | Hindistan | A.B.D. | G.Afrika | G.Afrika | Olarak |
| SiO2 | 22,53 | 31,52 | 40,93 | 37,43 | 37,36 | 37,1 |
| TiO2 | 3,04 | 0,87 | 1,30 | 0,01 | 0,25 | - |
| Al2O3 | 71,08 | 61,13 | 56,07 | 61,28 | 61,27 | 62,9 |
| Fe2O3 | 1,63 | 0,47 | 0,60 | 0,58 | 0,48 | - |
| CaO | 0,11 | 0,06 | 0,15 | Eser | 0,20 | - |
| MgO | 0,07 | 0,09 | 0,24 | 0,20 | 0,13 | - |
| Na2O | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | - |
| K2O | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | - |
| Ateş Kaybı | 1,32 | 5,61 | 0,27 | 0,43 | 0,13 | - |

Uluslararası Spesifikasyonlar :

İspanya : Alüvyal çökeller % 20'ye kadar disten içerirler. Yıkama, eleme, sınıflandırmadan sonra cevher 1480oC'da tünel fırınlarda toz haline getirilir ve kalsine edilir. Malzeme üç boyutta piyasaya arz edilir : 0-1 mm, 1-3 mm ve 3-5 mm. Tipik kimyasal bileşimi % 56-58 Al2O3 ve 0,5-1,5 Fe2O3 dür.

A.B.D. : Cevher % 91 disten, % 2-5 demiroksit ve kuvars içeren bir konsantre verinceye kadar flotasyon işlemine tabi tutulur. Bu konsantre magnetik separatörlere besleme ile max %1 Fe2O3 ve % 61,8 max Al2O3'li ürün elde edilmektedir. Fe2O3 min % 0.16 seviyesine kadar indirilebilmektedir. Distende tane boyutu - 35 mesh (0,5 mm) lik disten konsantresi daha fazla öğütme ile - 48, - 100, - 200 ve - 325 mesh boyutlarında üretim uygulanabilmektedir. Yaklaşık olarak 1650oC'de döner fırınlarda 100 mm boyutunnda kalsine edilmek suretiyle mullit ürünü elde edilmektedir.

Brezilya : 1970 yılına kadar en önemli üretici ülke durumunda bulunmakta idi. Disten 35, 100, 200 mesh'lik boyutlarda öğütülmüş olarak satılmaktadır. Ürünün kimyasal analizi % 58 Al2O3, % 0,8 Fe2O3 ve toplam % 0,3 alkali içermektedir.

Hindistan : Cevher disten ve sillimanit minerallerinden oluşmuştur. Sillimanitin bileşiminde %58-60 Al2O3 ve % 0,5 Fe2O3 bulunmaktadır. 1977 yılından itibaren Japonya ihraç ürünün tamamını satın almaktadır.

Avustralya : Ana mineral olarak sillimanit bunun yanında kaolin ve disten mineralleri karışık bir seri olarak bulunur. Ticari olarak beyaz "kaolinised sillimanite", kaosil, sillimanit ve disten adı altında % 46-50 Al2O3 içerikli olarak ve 150, 75, 53 ve 30 mikron tane boyutunda satılmaktadır.

Güney Afrika : Ana kayacın % 8-17 andaluzit içermesine karşılık uygulanan altı adet zenginleştirme işlemi sonucunda % 45-60 Al2O3 içerikli konsantre elde edilmektedir. Oluşum sedimanter kökenlidir. Dünyada sayılı rezerve sahip ülkelerdendir.

Fransa : Avrupa'nın andaluzit kaynağıdır. Gravite ayırımı sonucunda elde edilen ürüne uygulanan prosese bağlı olarak Kerphalit ismi verilmekte olup KA'da Al2O3 % 59, KB'de Al2O3 % 53 seviyesindedir. KF'de ise flotasyon işlemi uygulanmaktadır.

Diğer Ülkeler : Bu minerali içeren kayaçlar Avrupa'da Çekoslovakya ve Romanya'da bulunmakta, Çek Cumhuriyetinde % 3-17 Al2O3 içerikli kayaçlardan flotasyon sonucunda % 42 Al2O3 tenörlü konsantreler elde edilmektedir. Slovakya'da metamorfik kayaçlar içinde ikincil kuvars, korund, mullit ve andaluzit bulunmaktadır. Sovyetler Birliği (Rusya) ve Zimbabve'de de disten bulunmaktadır.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketler

Güney Afrika'nın ekonomik olarak işletilebilen andaluzit rezervi 70-100 milyon ton civarındadır. Kayaç içinde % 8-17 arasında andaluzit minerali mevcuttur. Cevherden altı zenginleştirme işlemi sonucunda % 45-60 Al2O3 içerikli ve ortalama olarak sanayii verimi % 4-7 arasında konsantre elde edilmektedir. Yıllık üretimi 280 000 ton seviyesinde ve merkezi Bushveld kompleksidir. Güney Afrika andaluziti Fransız bağlantılı Damrec firması kontrolündedir. Üretici firmalar olarak; Andalusite Refractories Pty Ltd (Anref), Annesley Andalusite Pty Ltd (Samrec) ve Cullinan Holdings Ltd'nin yanında Rhino Andalusite Mines Pty Ltd., Verninging Refractories Ltd., Cheminerals Holding Pty Ltd şirketleri faaliyet göstermektedir.

Fransa'da Mineraux Industirelle de Refractorie et Cermioue (Mircal), Güney Afrika dışındaki tek önemli andaluzit üreticisidir. 600 000 ton tuvenan cevherden zenginleştirme işlemi sonucunda 70 000 ton konsantre (Kerphalit) üretimi yapılmaktadır.

A.B.D'de Kyanite Mining Corp., dünyadaki en büyük disten üreticisidir. Güney Afrika'dan sonra ikinci en büyük Sillimanit üreticisidir.

Hindistan sillimanit ve disten üreticisi bir ülkedir. Uttar Pradesh eyaletinde andaluzit de bulunmaktadır. 5 000 ton disten, 9 000 ton sillimanit üretimi vardır.

İspanya'nın tek disten üreticisi Arcillas Refractories SA (Arciresa) firmasıdır. Aluvyonlar içinde % 20 disten bulunmakta, elde edilen konsantre döner fırında sinterlendikten sonra ağırlıklı olarak iç piyasaya verilmektedir.

Avustralya'da Williamston şirketi sillimanit, disten ve kaolinize sillimanit (7 000-8 000 ton) üretimi yapmaktadır. Üretimin % 40'ı iç tüketimde kullanılmakta, % 60'ı ise ihraç edilmektedir.

Brezilya 1970 yıllarında önemli disten üreticiler arasında yer almıştır. Yıllık üretim kapasiteleri 30 000 ton civarında olmasına karşılık üretici firmalar Minercao Interex do Brasil ve A.B.D kaynaklı Nord Recources durumlarının bozulması sonucunda yıllık üretim kapasitesi 1 000 ton seviyesine düşmüştür.

Çin'de Henan ve Liaoning bölgelerinde özel kalitelerde % 55-60 Al2O3 ve % 1-2 arası Fe2O3 içerikli rezervler bulunmaktadır. Güney Afrika kaynaklı andaluzitler de Fe2O3 oranı % 1 olması nedeniyle Çin'de bulunan andaluzitlerin demiroksitin bünyede olması nedeniyle zenginleştirilmesi çok zordur. Disten de ise Jiangsu, Henan ve Xinjiang bölgelerinde 35 000 ton yıllık kapasite ve 5 000-10 000 tonluk ihraç kapasitesi mevcuttur. Çin, % 4 yıllık büyüme ile refrakter sanayiinde önemli gelişmeler kaydetmektedir.

İsveç'te Svenska A.B.D şirketi 25 000 ton/yıl kapasiteli işletme ile faaliyet göstermektedir.

Çekoslovakya ve Romanya'da 70 000 ton % 3-17 Al2O3 içerikli cevher üretiminden zenginleştirme işlemi sonucunda % 42 Al2O3  içerikli konsantre elde edilmektedir.

Rusya'nın yıllık üretiminin ise 100 000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünyada disten ve distene bağlı minerallerin büyük bir kısmı A.B.D., Avustralya, Kanada, Hindistan, Güney Afrika ve S.S.C.B. (Rusya) da bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda dünya disten rezervi ve ülkelerin rezervi verilmiştir.

TABLO 3. Dünya disten rezervleri

| Ülke | Ton | % |
| --- | --- | --- |
| Kanada | 45 000 000 | 42 |
| A.B.D. | 30 000 000 | 28 |
| Güney Afrika | 12 000 000 | 11 |
| Avusturya | 4 000 000 | 4 |
| Hindistan | 3 800 000 | 4 |
| S.S.C.B. (Rusya) | 3 500 000 | 3 |
| Avustralya | 3 000 000 | 3 |
| Liberya | 2 500 000 | 2 |
| Kenya | 1 230 000 | 1 |
| Brezilya | 1 000 000 | 1 |
| Bulgaristan | 800 000 | 1 |
| Finlandiya | 300 000 | 1 |
| Malavi | 300 000 | 1 |
| Somali | 132 000 | 1 |
| Namibya | 120 000 | 1 |
| Kamerun | 4 114 000 | 1 |
| İsveç | 4 500 000 | 1 |
| Dünya Toplamı | 112 296 000 |  |

Kaynak : "Industrial Minerals" Ocak/Şubat 1986

TABLO 4. Dünya sillimanit rezervi

| Ülke | Ton |
| --- | --- |
| S.S.C.B. (Rusya) | Çok önemli yataklara sahip |
| Güney Afrika | 600 000 |
| Hindistan | 400 000 |
| A.B.D. | 90 000 |
| Sri Lanka | 30 000 |
| Avustralya | 20 000 |
| Toplam | 1 140 000 |

Kaynak : "Industrial Minerals" Haziran 1977

Tablo 5. Dünya andaluzit rezervi

| Ülke | Ton |
| --- | --- |
| Güney Afrika | 91 500 000 |
| S.S.C.B. (Rusya) | 72 000 000 |
| Fransa | 10 000 000 |
| Gana | 600 000 |
| A.B.D. | 590 000 |
| Toplam | 174 690 000 |

Kaynak : "Industrial Minerals" Haziran 1977

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Sillimanit, andaluzit ve disten susuz aluminyum silikat polimorflarını içerirler ve genel olarak sillimanit grubu mineralleri olarak bilinirler. Bu mineraller, yüksek sıcaklıkta oluşan yüksek refrakter performanslı mullit fazlarını oluşturdukları için çoğunlukla refrakter endüstrisinde tüketilirler. Bu faz yüksek sıcaklık dayanımı ile kimyasal ve fiziksel aşınma direnci gösterir. Bu özellikler yüksek sıcaklık ve kimyasal aşınma direnci refrakter sanayiinde istenen özelliklerdir. Refrakter tuğla, monolitik uygulamaları, çelik ve cam endüstrisinde uygulamaları yaygındır. Çimento fırınlarında, demir çelik fırınlarında, petrokimya endüstrisinde ve seramik endüstrisinde kullanımı genişlemektedir. A.B.D., Güney Afrika ve Fransa büyük üretim alanlarına sahiptir. Hindistan büyük bir üretici olmasına karşılık üretimin büyük bir bölümünü tüketimde kullanmakta ve çok az bir kısmını Japonya'ya ihraç etmektedir. Küçük üreticiler ve istatistiki tahminler sonucunda Rusya üretimi ile birlikte 1991 yılında toplam üretimin 650.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.

TABLO 6. 1990 yılı dünya andaluzit tüketimi (ton)

| Avrupa | 140 000 - 160 000 |
| --- | --- |
| Güney Afrika | 90 000 - 110 000 |
| Japonya | 25 000 - 35 000 |
| Asya | 15 000 |
| A.B.D. | 15 000 - 20 000 |

Kaynak : Industrial Minerals IM Refractories Survey, 1993

Disten ısıtıldığında önemli derecede genleşir. Bu özelliği hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Bağlama kili kullanılan refrakterlerde yüksek sıcaklıklarda küçülme olur, bu küçülmeyi dengelemek üzere ham disten katkısı ile stabilite sağlanmış olur. Genişleme istenmeyen yerlerde ise disten kullanılmadan önce kalsine edilmesi gereklidir.

Refrakter kullanımlarında, alumina malzemenin ana performans kriteri, ısıtma esnasında malzeme içinde oluşan mullit'in bağıl yüzdesidir. Sillimanit grubu mineraller mullit üreten hammadde olarak bilinmektedir. Kritik bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında, sillimanit grubu minerallerin kimyası duraylı yüksek sıcaklık mullit fazını oluşturmak için parçalanır ve fazla silis ortaya çıkar. Bu işlem aşağıdaki gibidir.

3 Al2O3.SiO2 ------------ 3 Al2O3.2 SiO2 + SiO2

(Sillimanit Grubu)		  (Mullit)	   (Kuvars)

Mullit üretiminin yarısı demir-çelik endüstrisinde, yüksek fırınlarda, büyük kapasiteli potalarda, brülör gövdeleri, çimento fırınlarında, bakır tavlama fırınlarında, cam fırınlarda, seramik üreten fırınlarda kullanılmaktadır. Distenin monolitik malzeme üretiminde yaygın olarak kullanımı bulunmaktadır. Andaluzit mükemmel mekanik dayanımı ve sürtünme dayanımı yanısıra refrakter tuğla imalinde daha az enerji maliyeti, hacimsel kararlılık, curufa ve ısıl şoka karşı iyi direnç gösteren özelliklere sahiptir.

2.3. Üretim

Andaluzit'te Güney Afrika dünya rezervinin % 52'sine, batı dünyasındaki rezervlerin ise % 89'una sahiptir. Bu değerlerin hesabında Çin'in Kroning eyaletindeki son zamanlarda bulunan yaklaşık 50 milyon ton rezerv dikkate alınmamıştır. Güney Afrika en büyük andaluzit üreticisidir. Üretim Pretoria'da en eski üç jeolojik bölgede yoğunlaşmıştır. Timeball Hill, Daspoort ve Magaliesberg yatakları, Bushveld volkanik külleriyle karışmış metamorfik katmanlarda oluşmuşlardır. Alüvyal rezervler olması ve kolay zenginleştirme sonucu yataklar değerlidir. Alüvyal rezervlerde Al2O3 değeri % 52-54 arasında, Fe2O3 oranı % 1,5-2 arasında değişen dar aralıklarda çalışılır. Mevcut pazarın kalite talebi % 56-58 Al2O3 ve max % 1 Fe2O3'tür. Güney Afrika cevher hazırlama ve zenginleştirme sonuçları göstermiştir ki ekonomik andaluzit rezervi 149 milyon tondur. 1983 yılında (Andaluzit, Sillimanit, Disten) sillimanit grubu üretimi 392 000 ton olmasına karşılık 2000 yılında andaluzit talebinin 1 200 000 ton/yıl olacağı tahmin edilmektedir. % 53-54 Al2O3  ve % 1,5-2 Fe2O3 tenörlü ilk üründen, uygulanan ağır ortam ayırımı sonucunda yüksek kaliteli konsantrasyonlar elde edilir. Daha yüksek kaliteli andaluziti üretmek mümkündür, ancak verimlilik düşük, maliyet çok yüksektir.

Andaluzitin en belli başlı zenginleştirme işlemleri;

- Madenden çıkarma,

- Kaba kırma,

- Öğütme,

- Eleme - Yıkama

- Ağır-Ortam ayrıştırması,

- Magnetik ayırma.

İspanya'nın tek disten üreticisi Arcillas Refractories SA (Arciresa) olup disten üretimi yıllarca 5 000 ton civarında kalmıştır.

Brezilya'nın 1970 yılına kadar önemli bir disten üreticisi olmasına karşılık yıllık 30 000 ton olan üretim, üretici iki firma olan Minas Gerais Minercao Interex do Brasil ve A.B.D kontrolü Nord Resources firmaların durumunun kötüleşmesi sonucunda yıllık üretim 1 000 ton seviyesine düşmüştür.

Hindistan dünya sillimanit piyasasında fazlaca öneme sahip olmasa dahi iç piyasasına hammadde sağlamada önemli bir yer tutmaktadır. Hindistan'da % 58-60 Al2O3 ve max % 0,5 Fe2O3 içerikli yüksek kaliteli sillimanit ve distenin yıllık üretim kapasitesi 9 000 civarındadır. Bunun büyük bir kısmını iç piyasada tüketmekte, kalan 1 500-3 000 tonluk ihraç kapasitesinin tamamını Japonya ihraç etmektedir. 1993 yılında 3 000 tonluk ihraç bağlantısı vardır.

Zimbabwe'de disten üretimi 1 200 ton olup, % 56-58 Al2O3  içerikli bu hammadde tamamen iç piyasada tüketilmektedir.

Avustralya'da 7 000-8 000 tonluk disten, sillimanit ve kaolinize sillimanit üretimi vardır. % 46-50 Al2O3  içerikli bu hammadde 150, 75, 53 ve 30 mikron tane boyutunda pazarlanmaktadır. Avustralya'nın kaosil isimli ürünü % 40 iç piyasada % 60 da dış piyasada tüketilmektedir. Dış piyasada Japonya ağırlıklı tüketim olmaktadır.

Kanada çok sayıda sillimanit  yatağına sahip olup, bunlardan sadece birkaçı çalıştırılmaktadır. Ontario Corcan gölündeki büyük disten yatağı Kuzey Amerika refrakterleri şirketinin kontrolündedir.

TABLO 7. Dünya sillimanit mineralleri üretimi

| Ülke | Mineral | Ton |
| --- | --- | --- |
| Güney Afrika | Andaluzit | 280 000 |
| A.B.D. | Disten | 90 000 |
| Hindistan | Sillimanit Disten | 9 000 5 000 |
| Rusya | Disten | 100 000 (tah.) |
| Çekoslavakya | Sillimanit | 70 000 |
| Fransa | Andaluzit | 70 000 |
| Brezilya | Disten | 1 000 |
| İspanya | Disten + Andaluzit | 5 000 |
| Avustralya | Sillimanit + Disten Kolonize Sillimanit | 8 000 |
| İsveç | Disten | 4 000 |
| Zimbabwe | Disten | 1 200 |

Kaynak : Industrial Minerals Refractories Survey, 1993

Mining Annual Review 1988

TABLO 8. Dünya disten üreticisi ülkeler (Ton)

| Ülkeler | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avustralya Disten Sillimanit | 1 079 77 | 500 64 | 500 70 | 750 100 | 800 100 |
| Brezilya: Disten | 731 | 742 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Çin: Değişik kalite min. | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Fransa: Andaluzit | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Hindistan : Andaluzit Disten Sillimanit | 122 39 959 12 756 | - 35 733 15 377 | - 40 009 16 117 | - 38 319 17 072 | - 39 000 17 000 |
| Kenya : Disten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kore | 85 | 112 | 19 | 20 | 20 |
| Güney Afrika : Andaluzit Sillimanit | 218 560 1 243 | 259 556 781 | 284 617 170 | 283 677 256 | 207 137 422 |
| İspanya | 3 916 | 3 360 | 3 500 | 3 600 | 3 600 |
| İsveç | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| A.B.D. : Disten Sentetik Mullit | - - | - - | - - | - - | - - |
| Zimbabve : Disten | 1 834 | 1 795 | 1 869 | 1 800 | 1 800 |

Not : Değerler tahmini değerlerdir.

Kaynak : Disthene and Related Materials - 1991

TABLO 9. Dünya disten ve benzeri minerallerin üretim kapasiteleri

Kapasite (Ton)

Kuzey Amerika :

A.B.D. :

Disten   				Bilinmiyor

Sentetik Mullit				Bilinmiyor

Güney Amerika :

Brezilya : Disten				     5 000

Avrupa :

Fransa  	: Andaluzit			   60 000

Almanya	: Sentetik Mullit  		   15 000

İspanya  	: Andaluzit			     5 000

İsveç		: Disten			   	   25 000

İngiltere	: Sentetik Mullit  		   	   10 000

Diğerleri	: 				 200 000

Avrupa Toplam   315 000

Afrika :

Güney Afrika :

Andaluzit			 320 000

Sillimanit			     3 000

Zimbabve 	: Disten			                 2 000

Afrika Toplam     325 000

Asya :

Çin : Değişik kalitede malzeme			     3 000

Hindistan  :

Disten			               38 000

Sillimanit			   15 000

Toplam    56 000

Japonya : Sentetik Mullit			   40 000

Asya Toplam       96 000

Avustralya :

Disten   			     1 000

Sillimanit			     1 000

Avustralya Toplam       2 000

Dünya Toplamı    743 000

Not: Değerler tahmini değerlerdir, A.B.D. toplama dahil edilmemiştir.

Kaynak : Disthene and Related Materials-1991.

2.4. Ticaret

Üç ana üretici olan A.B.D., Güney Afrika ve Fransa batı dünyasının mineral taleplerinin çoğunu karşılamaktadır. Hindistan üretim kapasitesi çok yüksek olmasına karşılık sadece Japonya'ya yılda 3 000 ton civarında sillimanit satışı yapmaktadır. Üretimlerin büyük bir kısmı iç piyasada tüketilmektedir. Güney Afrika 1990 yılında 148 360 ton, 1991 yılında ise 113 203 ton ile en büyük andaluzit ihracat payına sahiptir. A.B.D disten ihracatında önemli ülkedir. Kanada disten gereksinmesini A.B.D'den karşılamaktadır. Avustralya ihracatın büyük bir kısmını Uzak Doğu ülkelerine yapmaktadır.

TABLO 10. Sillimanit grubu minerallerin fiyatları

| Andaluzit % 57 Al2O3, FOB | $ 172-184 |
| --- | --- |
| Andaluzit % 60 Al2O3, FOB | $ 205-220 |
| Disten A.B.D. % 59-62 Al2O3 35-325 mesh | $ 135-160 |
| Mullit A.B.D., FOB | $ 123-172 |
| Sillimanit Güney Afrika % 70 Al2O3 CIF | £ 190 |
| Kaosil Avustralya % 50-60 Al2O3 | $ 220-350 |

Kaynak : Industrial Minerals, 1993

TABLO 11. Başlıca Disten-Sillimanit-Andaluzit ihracatçısı ülkeler (Ton)

| Ülkeler | 1989 | 1990 | U.S.A | İthalatın Yapıldığı Ülke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fransa: Disten | 49 764 | 47 655 | - | İngiltere, Almanya, Belçika, Lüksemburg |
| Almanya: Disten | 10 929 | 12 929 | - | İtalya, Fransa, İspanya |
| İspanya: Disten | 3 280 | 3 623 | - | - |
| İngiltere: Disten-Mullit | 6 212 | 4 740 | 265 | Almanya, Fransa, İtalya |
| Hindistan: Disten-Sil. | 19 | 9 054 | - | - |
| Japonya:Disten | 4 925 | 5 159 | 435 | Kore, Tayvan |

Kaynak : The Mineral Industry - 1991

TABLO 12. Başlıca Disten-Sillimanit-Andaluzit ithalatçı ülkeler (Ton)

| Ülkeler | 1989 | 1990 | U.S.A | İthalatın Yapıldığı Ülke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tayvan: Disten | 2 461 | 4 229 | 527 | Avustralya, Güney Afrika |
| Güney Kore: Andaluzit Disten-Sillimanit Mullit | 9 609 2 104 5 157 | 10 877 2 117 4 919 | - 1 716 1 798 | Japonya, v.d. İsveç Japonya |
| Japonya: Disten | 37 583 | 34 825 | 6 195 | Güney Afrika, Hindistan |
| Yogoslavya: Disten-Mullit | 463 | 4 400 | 1 485 | Polonya, Almanya |
| İngiltere: Disten Mullit | 131 706 1 314 | 54 979 3 239 | 3 684 499 | Fransa, Namiya Almanya, İspanya |
| İsveç:Disten-Andaluzit-Sil. | 2 222 | 864 | - | Fransa |
| Hollanda: Disten-Mullit | 965 | 655 | - | Almanya, İspanya |
| Fransa: Disten-Mullit | 2 205 | 2 675 | 2 003 | G.Afrika, İngiltere, İtalya |
| Danimarka Disten Mullit | 727 2 010 | 1 145 998 | - 493 | Almanya, İsveç - |
| Belçika-Lüksemburg Disten Mullit | 7 439 813 | 9 712 5 944 | 40 353 105 | Fransa, Almanya Fransa, Almanya |
| Avusturya: Disten | 3 938 | 2 254 | 185 | Güney Afrika, Fransa |

Kaynak : The Mineral Industry - 1991

3. TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye'de Manisa-Gördes-Demirci-Köprübaşı, Aydın-Koçarlı ve Bitlis Masifinde disten yataklarına rastlanmaktadır.

Manisa-Gördes ve Aydın-Koçarlı'da bulunan disten yatakları Menderes Masifi metamorfiklerinde yer almaktadır. İleri derecede metamorfizma geçirmiş olan bu masif Paleozoyik yaşlıdır. Bölgesel metamorfizmanın yüksek mertebeli Almandin-Amfibolit fasiyesinde disten oluşmuştur. Menderes Masifinin disten zuhurları;

-Biyotitli gnayslar içinde: Biyotitli gnayslar içinde kayaç oluşturan mineral şeklinde,

-Biyotitli gnayslar içinde bulunan küçük pegmatitik merceklerde yüksek tenörde kristal toplulukları halinde,

-Biyotitli gnayslar ve mikaşistler içinde, şistoziteye uyumlu olarak bulunan kuvars damarlarında ve özellikle çeperlerinde bol miktarda biyotitle çevrili olarak iri kristalli topluluk halinde,

-Sekonder olarak ise, dere kumlarında ağır mineraller olarak detritik kristaller halinde bulunmaktadır,

-Manisa-Gördes-Demirci-Köprübaşı yöresinde, metamorfizma koşullarının ve kayaç kimyasının uygun olduğu çeşitli gnays ve şist türlerinde önemli miktarda kayaç oluşturan mineral olarak disten mineraline rastlanmaktadır. Ancak, disten içeren bu tür metamorfik kayaçlar ekonomik olmamaktadır. Bu metamorfik birimleri kesen pegmatit damarları içerisinde yüksek tenörlü disten oluşumlarına rastlanılmaktadır.

Türkiye'de önemli disten yataklarımız Bitlis Masifinde yer almaktadır. Bitlis masifi metamorfikleri genellikle çalışmacılar tarafından metamorfik fasiyes ve litolojik fasiyeslere göre alt ve üst birlik halinde incelenmiştir. Distenli kuvarsitler metamorfik şistler içinde kalın bantlı tabakalar halinde üst birlik tabanında yer alır. Üst Birliği oluşturan kayaç topluluklarından özellikle metakarbonatlar dışında kalan kuvarsit ve kuvarsşist gibi kayaç toplulukları disten için potansiyel litolojilerdir.

Bitlis masifindeki disten cevherleri Bingöl-Genç-Halveliyan ve Bitlis-Bayramalan, Hürmüz-Şetek köylerinde yer almaktadır.

Bingöl-Genç-Halveliyan köyü disten yatakları tabandaki apatit-manyetit ihtiva eden amfibolit ve albit gnayslarla tavandaki metavolkanitler arasında yar alır. Cevherin yan kayacı metakuvarsporfirdir. Bölgede apatit-manyetit etüdü yapan araştırıcılar tarafından bu yatağın, devrik bir antiklinalin altında sıkışmış bir senklinal kanadında oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu yatak düşük kaliteli olup 165 000 ton görünür disten rezervine sahiptir. M.T.A. Enstitüsünce 1989 yılında yayınlanan raporda, Bingöl ili, Genç ilçesi Halveliyan yataklarında teşekkül eden disten damarlarının düşük alüminalı ve yüksek demir içerikli olduklarından ekonomik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. M.T.A Enstitüsü bu sahada 57 330 ton (% 26,75 Al2O3, % 4,57 Fe2O3+TiO2) disten rezervi tesbit edilmiştir. Kayaçtaki disten oranı % 5-25 arasındadır.

Bitlis-Bayramalan köyündeki disten yatakları da tabanda apatit-manyetit içeren amfibolit ve kuvars albitofir denilebilecek açık renkli seviyelerin ardalanmasından oluşan bantlı gnayslar ile tavandaki kuvarsitlerin arasında yer almaktadır. Bitlis ili Hürmüz ve Şetek disten yatakları, apatit-manyetit cevherini taşıyan amfibolit ve bantlı gnayslar mikaşistlerin arasında bulunmaktadır.

Bitlis masifi disten yatakları A.B.D'deki yataklara oldukça benzemektedir. A.B.D'deki distenli kuvarsitler , Prekrambien yaşlı granit kökenli metamorfitler içinde yer almaktadır.

Halveliyan ve Bayramalan distenlerinin dikkati çeken özelliği, ateş zayiatının yüksek olmasıdır. Bunun da sebebi distenin kısmen kaolinleşmiş olmasıdır.

Bitlis masifi disten cevherini, % 40'dan az Al2O3  ihtiva eden düşük kaliteli ve %40'dan  fazla Al2O3 ihtiva eden yüksek kaliteli olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Beyaz, pembe ve mavi distenler içinde, beyaz disten genellikle daha yüksek kalitelidir.

M.T.A. Enstitüsünce Bitlis ili, Merkez ilçe, Bölükyazı bucağı Bayramalan köyü ve Arzivik mezrasında bulunan sahada 1989 yılında 326 m derinlikte 5 adet sondaj ile toplam 700 000 ton disten cevheri tespit edilmiştir.

Bayramalan ve Arzivik sahalarında kayaçtaki disten oranı % 10-40, Al2O3 oranı % 32,80 ve Fe2O3  % 0,40 olarak belirlenmiştir.

Filyos Ateş Tuğla Sanayii ve M.T.A Van Bölge Müdürlüğü'nce Bayramalan mevkiinde 1984 yılında 100 ton disten üretimi yapılmış ve üretilen disten Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş'ne sevkedilmiştir. Sevkedilen numunelerin ortalama ve seçilmiş disten analizleri aşağıda gösterilmiştir.

|  | Al2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | A.Z. % | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelen numunenin ortalaması | 39,24 | 56,25 | 1,26 | 2,46 | 35 |
| Seçilen distenin ortalaması | 51,32 | 45,32 | 0,58 | 2,75 | 35 |

1985 yılında Arzivik bölgesinden üretilen 554.6 ton disten Filyos Ateş Tuğla Sanayiine sevkedilmiş olup sevkedilen distenin ortalama kimyasal bileşimi aşağıdaki giibidir :

| Al2O3 | SiO2 % | Fe2O3 % | CaO % | A.Z. % | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,64 | 58,94 | 0,96 | 0,44 | 1,83 | 35 |

1986 yılında üretimi yapılan 1.765 ton disten, 1988 yılında Filyos'a sevketmiş olup bu cevherin ortalama kimyasal bileşimi aşağıda gösterilmiştir.

| Al2O3 | SiO2 % | Fe2O3 % | CaO % | A.Z. % | SK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,60 | 66,95 | 1,00 | 1,01 | 2,37 | 31 |

Distenin Filyos'a maliyeti :

| 1984 Yılı | 1985 Yılı | 1986 Yılı | 1990 Yılı (Tahm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 000.-TL/Ton | 17 845.-TL/Ton | 27 186.-TL/Ton | 190 054.-TL/Ton |

olarak belirlenmiştir.

Bitlis ili, Merkez ilçe, Bölükyazı bucağı Bayramalan köyü Arzivik mezrasında M.T.A Enstitüsünce tesbit edilen 700 000 tonluk rezerv, kayaç içindeki disten dağılımı ve Al2O3 oranlarında değişimler göstermesi ve yüksek kuvars içeriği nedeniyle, refrakter sanayiinde doğrudan kullanılabilecek nitelikte değildir.

M.T.A Genel Müdürlüğü-Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı-Cevher Zenginleştirme Bölümü'nde  Bitlis ili Bayramalan köyünden temin edilen disten numunesi üzerinde teknolojik etüd yapılmıştır. % 32,80 Al2O3 tenörlü cevher üzerinde yapılan ağır sıvı testlerinde toplam % 82,34 verimle % 48,52 Al2O3 tenörlü bir konsantre elde edilmiştir. Yapılan ağır sıvı testlerinde % 62,23 verimle bir konsantre elde edilmiş ve numunenin % 37,77'si ise şlam olarak atılmıştır.

Disten cevherinin zenginleştirilmesinde uygulanan akım şeması :

- Ham Cevher 	(max 250 mm)

- Çeneli Kırıcı	(- 25 mm)

- Konik Kırıcı	( - 1 mm)

- Elek		( - 1 mm)

- Ağır Sıvı

Ürün (% 63)	Artık (% 37)

Mineralojik analizlerine göre disten ve ana bileşen kuvars'ın serbestleşme tane boyunun       1 mm'nin altına indirilmesi gerekmektedir. Fe2O3 % oranın yükselmesi halinde manyetik ayırıcıların kullanılması gerekmektedir.

Türkiye'de sillimanit yatağı yoktur. Pötürge masifinde bazı sillimanit zuhurlarına rastlanmış, fakat rezervin önemsiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle üretim-tüketim ve ihracatından bahsedilemez. Menderes masifindeki bazı gnaysların da % 10-15 oranında sillimanit ihtiva ettiği bilinmektedir. Akdağmadeni metamorfitlerindeki % 10 sillimanit ihtiva eden gnayslar ve Istranca masifindeki % 25-30 andaluzit ihtiva eden Demirköy batolitinin kontakt felslerindeki etüdlere M.T.A tarafından devam edilmektedir. İnebolu civarındaki sillimanit ve grafit ihtiva eden kontakt metamorfizma geçirmiş kayaçlar da incelenmektedir.

Türkiye'nin Andaluzit, Sillimanit ve Disten İthalatı :

Yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye'deki andaluzit tüketiminin 4 000-6 000 ton civarında olduğu, kalitelerinin % 55-60 Al2O3 ve Fe2O3 oranlarının da max % 1 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Kalitelere bağlı olarak da FOB fiyatların 270-370 Alman markı arasında olduğu belirlenmiştir. Andaluzit Güney Afrika ve Fransa'dan temin edilmektedir (Kaynak : Transmar Tic. A.Ş.).

Son yıllarda demir-çelik sanayiinde potalarda yaygın olarak karbon bağlı reçine tuğlalardan elde edilen iyi performanslar doğrultusunda andaluzit tüketimi gittikçe artmaktadır.

4. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Ülkemizde yüksek alüminalı refrakter hammaddelere olan ihtiyaç büyüktür. Fabrikalar yüksek alüminalı refrakter hammadde ihtiyaçlarını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Yurdumuzda sillimanit grubu minerallerin ithalatının gittikçe artması, ithal maliyetlerinin CIF bazda 320-460 Alman markı seviyesinde olmasına bağlı olarak M.T.A. Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Cevher Zenginleştirme Bölümü'nde elde edilen konsantrenin uygun olması, elle zenginleştirme (seçimli) ve ayıklama çalışmaları sonucunda % 51,32 Al2O3 ve % 0,58 Fe2O3 içerikli ürün elde edilmesi nedeniyle Bitlis masifinde yeni disten yatakları aramalarına hız verilmelidir.

Bitlis ili Bayramalan yataklarında kurulacak yıkama, kırma, eleme, ağır ortamda zenginleştirme ve manyetik seperatörler tesisi ile iç piyasanın ihtiyacı yanında dış pazara ürün sunulması mümkün gözükmektedir.

Manisa distenleri yeniden ele alınarak uzun vadeli bir prospeksiyonla jeolojik etüdleri yanında cevher zenginleştirme çalışmaları yapılmalıdır.

1989 yılı programında (Diasporit-Gibsit) adı altında 60 000 ton (Kalsine Boksit, Flint Clay, Şamot, Ucal-60-70) hammadde ithali öngörülmüştür. Gittikçe artan bu ithalat sonucunda 1993 yılında tahmini 70 000 ton ithalatın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bitlis'te disten işletme, flotasyon ve kalsinasyon tesislerinin kurulması ile ithalat önemli ölçüde azalacaktır.