DÖKÜM KUMU

1. GİRİŞ

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

İçerisinde % 90'ın üzerinde SiO2, % 7-15 Kil (bentonit veya kaolinitik kil) ihtiva eden ve sinterleşme sıcaklığı 1500 oC'nin üzerinden bulunan kumlar, Döküm Kumu olarak tanımlanır.

Döküm kumları doğada serbest taneler halinde bulunurlar ve gevşek karakterli bir yapıya sahiptirler.

TABLO 1. Kırıntılı Tortuların Tane Boyu Sınıflandırması (Wentworth)

| A.B.D. STANDART ELEK NO | mm |  | MİKRON | Æ | KIRINTI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 7 8 | 4 3.86 2.83 2.38 |  |  | -2 | İNCE ÇAKIL | Ç A K I L |
| 10---------------- 12 14 16 | 2.00 1.68 1.41 1.19 |  |  | - 1.0 - 0.75 - 0.50 - 0.25 | ÇOK İRİ KUM | K |
| 18---------------- 20 25 30 | 1.00 0.84 0.71 0.59 |  |  | + 0.25 0.25 0.50 0.75 | İRİ KUM |  |
| 35------------1/2 40 45 50 | 0.50 0.42 0.35 0.30 |  | 500 420 350 300 | 1.00 1.25 1.50 1.75 | ORTA BOY KUM | U |
| 60------------1/4 70 80 100 | 0.25 0.210 0.177 0.149 |  | 250 210 177 149 | 2.00 2.25 2.50 2.75 | İNCE KUM |  |
| 120-----------1/8 140 170 200 | 0.125 0.105 0.088 0.074 |  | 125 105 88 74 | 3.00 3.25 3.50 3.75 | ÇOK İNCE KUM | M |
| 230----------1/16 325 | 0.0625 0.044 |  | 62.5 44 | 4.00 4.50 | İRİ MİL | ÇAMUR |

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Başlıca Demir-Çelik endüstrisi ile aüminyum ve bakır ağırlıklı alaşımların imalinde kullanılır.

2.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Dünya genelinde Döküm kumu tüketimleri ilk sıralarda yer alan ülkelere göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO 2. Dünya Döküm kumu tüketimi

| Ü L K E | TÜKETİM (bin ton) |
| --- | --- |
| Rusya A.B.D. Çin Almanya Fransa İtalya Brezilya Çekoslavakya İngiltere Kore Polonya Romanya Tayvan Meksika İspanya Kanada Türkiye Avusturya Belçika | 10.800 6.032 Sh. ton 53.5 2.745 1.428 1.245 871 860 853 837 755 609 561 508 501 300 300 151 146 |

Kaynak : (1), (2), (3)

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Dünya ülkelerinde genellikle açık işletme metodu ile üretim yapılmaktadır. Entegre Döküm Kumu Hazırlama Tesislerinde ise, A.B.D, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde araştırmaya yönelik ileri teknoloji uygulanmaktadır.

2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Döküm Kumu üretimi yapan başlıca ülkeler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir.

Rusya 			A.B.D.

Çin 			Almanya

Fransa 		İtalya

Brezilya		Çekoslavakya

İngiltere

2.3.5. Üretim Miktar ve Değerleri

TABLO 3. Başlıca döküm kumu üreticisi ülkeler ve üretim miktarları

| ÜLKELER | ÜRETİM (1000 ton) |  |  |  |  | ÜRETİM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | CİNSİ |
| A.B.D Almanya Fransa İtalya Japonya Brezilya İspanya Hollanda Danimarka Kore Hindistan İngiltere Çekoslovakya Avusturya Belçika Macaristan Yeni Zelanda Kanada | 6160 6557 5332 4200 3925 2730 2403 22841 1629 1233 1111 860 880 798 552 519 350 257 | 6162 6128 7472 4300 3892 2566 2434 22274 1600 1350 1016 860 880 684 588 631 350 278 | 6265 5793 7500 4300 4200 2613 2420 25999 2024 1488 1606 848 860 756 595 648 330 287 | 6265 6018 7500 4500 4377 2700 2400 25647 2050 1358 1239 855 862 819 600 649 317 274 | (sh. ton) 6249 6129 3500 4300 4430 2700 2500 25137 2685 1408 1139 853 860 818 540 543 315 250 | Döküm Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Genel Kum Kuvars Kumu Kuvars Kumu Kuvars Kumu Döküm Kumu Döküm Kumu Kuvars Kumu Döküm Kumu Döküm Kumu Döküm Kumu Kuvars Kumu |

Kaynak : (2), (3)

2.4.4. Fiatlar

A.B.D pazarlarında döküm kumu (işlenmiş dış satım kumu) 15.12 $/ton civarında bir fiatla satılmaktadır.

Kaynak : (3)

2.5. İstihdam

A.B.D'de bulunan döküm kumu işletme ve tesislerinde toplam 352 kişi istihdam edilmektedir.

Kaynak : (3)

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Çökel kayaların ayrışmasıyla serbest hale gelen kuvars taneleri akarsularla taşınması esnasında bir miktar kil ile birlikte karasal havzalarda çökelmişlerdir.

Şile yöresi kuvars kumu yataklanmaları bakımından çok zengin olup, Türkiye'nin en önemli maden havzalarından birisidir. Bu yöreden üretilen kuvars kumları; Türkiye döküm kumu tüketiminin tamamını karşılamaktadır.

Üst Kratese yaşlı volkanik ve volkanik katkılı flişler üzerine gelen Oligo-Miyosen birimlerinin en üst seviyelerini teşkil eden bu birim havzada yaygın ve hakim durumdadır. Bu birimin (kuvars kumları) altında bulunan kil ve maden kömürü seviyeleri havzanın iç kesimlerinde görülmektedir.

3.2. Rezervler

İstanbul ili, Şile yöresinde büyük bir yayılım gösteren döküm kumu rezervleri aşağıda verilmiştir :

Görünür Rezerv	: 55.000.000 Ton

Muhtemel Rezerv	: 23.000.000 Ton olmak üzere

Toplam 	: 78.000.000 Ton'dur.

Bu döküm kumu rezervleri sırasıyla; Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş., Cam-İş Madencilik A.Ş., Kumsan A.Ş., Çeliktaş A.Ş. ve şahıslara ait sahalarda bulunmaktadır.

3.3. Tüketim

3.3.1. Tüketim Alanları

Başlıca Demir-Çelik Döküm Sanayi ve bazı matalurji kollarında büyük miktarlarda döküm kumu tüketilmektedir.

Ayrıca Gemi Sanayii'nde raspa kumu ve sanayi atık sularının filtrasyonunda filtre kumu olarak da kullanım alanları mevcuttur.

Demir ve Çelik Döküm Sanayii'nde üretimi gerçekleştirilen döküm mamülleri, kalıplama ve döküm proseslerine göre, üretim yöntemleri bazında çeşitli sınıflamalara sahipse de; kimyasal pozisyon, mikro yapı ve fiziki görünümü bazında yapılan sınıflama daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Buna göre de;

a- Pik Döküm

b- Sfero Döküm

c- Temper Döküm

d- Çelik Döküm

olarak dört gruba ayrılmaktadır.

Döküm sektöründe üretilen döküm mamullerinin kullanıcı sektörlere göre ürün tanımları aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 4. Döküm yoluyla üretilen mamullerin sınıflandırılması

| S. NO | KULLANICI SEKTÖR | MAL TANIMLARI |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Otomotiv Sanayi İnşaat Sanayi Makina İmalat Sanayi Çelik Sanayi Basınçlı Döküm Boru Diğer | Otomobil, Traktör, Kamyon, Otobüs, Çekici, Minibüs, Treyler üretiminde kullanılan döküm parçalar Filttings, Radyatör, Kazan, Küvet, Soba, Kanalizasyon ızgarası v.s. İş Makinaları, Takım Tezgahları, Tarım alet ve makinaları, Çimento, Tuğla ve Refrakter İmalat Sanayi, Kaldırma Makinaları, Pompa, Vana, Kimya Sanayi Parçaları, Dişli ve Makaralar, Kompresörler v.s. İngot Kalıbı, Merdane Taban Plakaları v.s. Pik ve Sfero Döküm Boruları Enerji Nakil Sanayi, Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi, El Aletleri, Elektrik Motorları, Cam Kalıpları v.s. |

3.3.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Türkiye'nin Döküm Kumu Tüketimi 320.000 ton/yıl'dır. Bu tüketimin sektörlere göre dağılımı şöyledir.

a) Demir ve Çelik Döküm Sanayi	: 300.000 Ton/Yıl

b) Diğer Sanayi Kuruluşları 	:   20.000 Ton/Yıl

(Raspa Kumu, Filitre Kumu vd).

3.4. Üretim

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Döküm Kumu üretimi açık işletme metodu ile yapılmaktadır. Üretim yapılacak alanda 20-30 m. eninde ve 50-100 m. boyunda panolar seçilmekte olup, ilk önce 2-4 m kalınlığındaki örtü tabakası paletli kepçe veya hidrolik ekskavatörlerle, altında döküm kumu bulunmayan veya önceden döküm kumu alınmış pano boşluğuna itilerek dökülmekte, daha sonra aynı makina ve techizatla döküm kumu üretimi yapılarak damperli kamyonlara yüklenmekte, buradan da bu kamyonlar vasıtasıyla Entegre Döküm Kumu Hazırlama Tesislerine taşınmaktadır.

Türkiye döküm kumu tüketiminin büyük bir kısmını (% 53'ünü) karşılayan Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş'nin Şile yöresindeki iki tesisten birincisi 1973 yılında, ikincisi Entegre Döküm Kumu Hazırlama Tesisi ise 1986 yılında faaliyete geçmiştir.

Türkiye Döküm kumu tüketiminin % 19'unu karşılayan Kumsan A.Ş.'ne ait işletme tesisi 1988 yılında, % 16'sını karşılayan Çeliktaş A.Ş.'ye ait diğer bir işletme tesisi de 1985 yılında faaliyete geçmiştir.

Siltaş A.Ş.'ne ait İşletme Tesisleri; Alman teknolojisi ile dizayn edilmiş olup, ocaktan üretilerek bu işletme tesislerine verilen döküm kumları ilk önce lastik tekerlekli kepçe ile siloya beslenmekte, tromel elekte su ile karışımı sağlandıktan sonra pompalar vasıtasıyla siklonlardan geçirilerek karıştırıcılara verilmekte, daha sonra yıkama, yüzdürme ve tasnif ünitelerine gelmekte ve buradan hava emişli filitre ünitelerinde rutubet % 7 seviyelerine indirilerek, mamul kum silolarına aktarılmakta ve daha sonra da kantar üzerinde beklemekte olan araçlara yüklenmektedir.

Entegre Döküm Kumu Hazırlama Tesislerinden elde edilen döküm kumlarının fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri şöyledir ;

Sinterleşme Sıcaklığı		: 1500 oC üzerinde

Yanma Kaybı (%)				: 0,011 - 0,30

Kil Oranı (%)				: 0,16 - 1,27

Kum Köşeliği				: 1,25 - 1,27

Öğülme (%)				: 40,8

H3PO4'te yanma kaybı (%) 	: 0,1

Kızdırma Kaybı (%): 0,36

SiO2		: % 97 - 99

Al2O3		: % 0,5 - 1,2

Fe2O3		: % 0,18 - 0,40

MgO		: % 0,015 - 0,030

K2O		: % 0,03 - 0,08

Na2O		: % 0,02 - 0,09

TiO2		: % 0,01 - 0,04

3.4.2. Ürün Standartları

İstanbul İli, Şile yöresinde büyük bir yataklanma gösteren döküm kumlarının gerek jeolojik yapıları ve gerekse işletme tesislerinde uygulanan ileri teknoloji nedeniyle Demir ve Çelik Döküm Sanayii Kuruluşlarının taleblerine uygun ürün niteliğinde üretimi sağlanmaktadır.

3.4.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Sektörde üretim yapan önemli kuruluşları şu şekilde sıralayabiliriz.

Üretimdeki Payı (%)     :

1- Siltaş Silis Kumları A.Ş.			53

2- Kumsan A.Ş.				19

3- Çeliktaş A.Ş.				16

4- Diğerleri					12

Ülkemizde döküm kumu kullanan imalatçılar; Üretim cinslerine göre fabrika niteliğinde olanların sayıları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir :

TABLO 5. Döküm sanayiinin sektörel dağılımı

| ÜRETİM CİNSİ | ÖZEL SEKTÖR | KAMU SEKTÖRÜ | TOPLAM KURULUŞ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pik Döküm Çelik Döküm Sfero Döküm Temper Döküm | 70 49 59 7 | 10 2 1 -- | 80 51 60 7 |
| T O P L A M | 185 | 13 | 198 |

Kaynak : (1)

Coğrafi dağılım itibariyle özel kesime ait fabrikaların büyük kısmı İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara yörelerinde bulunmaktadır. Küçük aile işletmeleri başta İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara olmak üzere tüm illerimize dağılmış bulunmaktadır.

Kamu kesimi kuruluşları ise; Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, D.D.Y, T.Z.D.K, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi, MKE Kurumu, T.K.İ., Denizcilik Bankası, T.Şeker Şirketi ve Askeri Kuruluşlar bünyesinde yeralmakta olup, ülkenin her yanına dağılmış durumdadır.

Ülkemizde Döküm kumu kullanan imalatçılardan bazıları aşağıdadır.

İstanbul	: Döktaş, Emaş, Akmetal, Silvan Sanayi, Yakacık Makina, Sinmak, Hisar Çelik, Ferro Döküm, Auer, Asilçelik, Haymak

Kocaeli 	: Gölçük Tersanesi, Anadolu Döküm, Mannesman

Bursa	: Burçelik, T.Demir Döküm.

İzmir	: Ak Döküm, Cevher Döküm, Pınar Döküm, B.M.C.

Eskişehir	: Şeker San.Fab. D.D.Y Makina Fab. Entil

Konya	: İlarslan, Özdemirler Çelik Döküm

Kayseri	: Taksan Takım Tezgahları

Ankara	: Türk Traktör, Döksan, Ertunt, T.Demir ve Çelik Fab. Yazar Pompa.

3.4.4. Mevcut Kapasite ve Kullanım Oranları

İstanbul İli, Şile yöresinde bulunan ve Türkiye Döküm kumu tüketiminin tamamına yakınını karşılayan dört adet işletme tesisinin döküm kumu üretim kapasiteleri şöyledir;

TABLO 6. Türkiye döküm kumu üretim kapasitesi

| KURULUŞUN ADI | TESİS ADEDİ | YILLIK ÜRETİM | KAPASİTE KULLANIM ORANI |
| --- | --- | --- | --- |
| Siltaş A.Ş. Kumsan A.Ş. Çeliktaş A.Ş. Diğerleri | 2 1 1 -- | 170.000 Ton 60.000 Ton 50.000 Ton 40.000 Ton | % 60 % 70 % 70 |

Demir ve Çelik Döküm Sanayii'nde kurulu kapasite durumu ise aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 7. Döküm sanayiinde kurulu kapasite durumu

| S. NO | ANA MAL | KAPASİTE BİRİMİ | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Pik Döküm Çelik Döküm Sfero Döküm Temper Döküm | Ton/Yıl (Net Mamul) Ton/Yıl (Net Mamul) Ton/Yıl (Net Mamul) Ton/Yıl (Net Mamul) | 702.000 70.000 74.000 13.000 |
|  |  |  | 859.000 |

Tabloda belirtilen net mamul kapasite değerlerini elde edebilmek için üretilmesi gereken sıvı metal kapasite miktarları ;

Pik Döküm için	702.000	: 0,70	=  1.002.860  Ton/Yıl

Çelik Döküm için 	  70.000	: 0,52	=     134.165  Ton/Yıl

Sfero Döküm için	  74.000	: 0,60	=     123.333  Ton/Yıl

Temper Döküm için	  13.000 	: 0,60	=      21.670  Ton/YIl

T O P L A M	=  1.282.028  Ton/Yıl'dır.

Sektörün yıllara göre kapasite kullanım oranları ise aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 8. Döküm sektörünün yıllara göre kapasite kullanım oranları

| 1988 |  | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % 81 |  | % 79 |  | % 79 |  | % 81 |  | % 81 |  | % 81 |

Kaynak : (1)

Yurt içi döküm kumu üretim miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

TABLO 9. Türkiye döküm kumu üretim miktarları

|  | Y I L L A R (bin ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜRETİM CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Döküm Kumu | 267 | 280 | 288 | 292 | 300 |

Kaynak : (1)

3.4.5. Birim Üretim Girdileri

Döküm kumu üretiminde birim girdiler Tablo 7'de sunulmuştur.

TABLO 10. Döküm kumu birim üretim girdileri

| Gider Çeşitleri | TL / Ton | ORAN (%) |
| --- | --- | --- |
| Personel Giderleri Akaryakıt Malzeme Tamir-Bakım ve Yedek Parça Amortismanlar Genel İdare Giderleri | 9000 27000 9000 13500 18000 13500 | 10 30 10 15 20 15 |

3.4.6. Maliyetler

1. Ocak Çıkış - Fabrika Girişi Maliyeti	: 25.000 TL/Ton

2. Fabrika Yıkama Maliyeti		: 65.000 TL/Ton

3. Toplam Maliyet			: 90.000 TL/Ton'dur. (1993)

3.4.7. Stok Durumu

Sektör esas itibariyle sipariş esası üzerine çalışmaktadır. Önemli seviyelerde mamul stokları bulunmamaktadır.

3.5. Dış Ticaret

3.5.1. İthalat - İhracat

Yurtiçi döküm kumu tüketiminin büyük bir kısmını karşılayan ve kurulu kapasitesi ile büyük  bir potansiyele haiz Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş. ce 1993 yılında İran'a 1000 ton işlenmiş döküm kumu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

3.5.2. Fiatlar

Şile bölgesi döküm kumunun fabrika teslim fiyatı 15 $/ton civarındadır (1993).

3.5.3. Komşu Ülkeler ile Ticaret

Komşu ülkelerden İran'a 1988 yılında 9520 ton işlenmiş döküm kumu ihracatı yapılmış olup, 1993 yılına kadar geçiş dönemi yaşanmıştır. 1993 yılında ise 1000 ton işlenmiş döküm kumu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

3.6. İstihdam

Türkiye döküm kumu tüketiminin tamamına yakınını karşılayan Şiltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş., Kumsan A.Ş. ve Çeliktaş A.Ş'ne ati işletmiş tesislerinde toplam 95 kişi istihdam edilmektedir. (1993)

3.7. Çevre Sorunları

Çevre sağlığını etkileyen faktör olarak, Entegre Döküm Kumu Yıkama Tesislerinde yıkama neticesinde elde edilen 1/3'ü kil ve 2/3'ü su karışımı, killi suyu gösterebiliriz.

Bu tesislerden elde edilen killi sular; Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş.'ne ait iki işletme tesisinde yapılan atık su barajlarına pompalar vasıtasıyla basılarak çevreye yayılması önlenmektedir.

Atık su barajlarında biriken killerin Tuğla ve Kiremit Sanayiinde değerlendirme araştırmaları sürdürülmektedir.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Özellikle Demir ve Çelik Döküm Sanayii'nde gelişmelere paralel olarak döküm kumu talebinin son beş yılda belli peryotlarla arttığı görülmektedir.

6. Plan döneminde 1988-1992 yılları arasında 5 yıl içinde öngörülen toplam olarak % 32'lik üretim artışı, % 12 olarak gerçekleşebilmiştir.

4.2. Sorunlar

6. Plan dönemi için öngörülen büyüme değerlerine ulaşılamamasının önemli nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Gelişmiş ülkelerde Demir ve Çelik Döküm Sanayii'nde son yıllarda yaşanmakta olan ekonomik durgunluk nedeni ile ihracatın umulan değerlerde gerçekleştirilememesi,

b) Bu durgunluğun iç piyasaya da kısmen yansımış olması,

c) Eski Doğu Avrupa ülkelerinin ve Uzakdoğu ülkelerinin devlet sübvansiyonlu çok ucuz fiyatlar ile dünya pazarlarındaki büyük rekabetinin döküm mamüllerinin ihracatına bir başka yönden olan olumsuz etkisi.

4.3. Dünya'daki Durum ve Diğer Ülkeler ile Kıyaslama

Dünya döküm kumu tüketiminde sözü geçen ülkelerden % 55'ini teşkil eden 11 adedi Avrupa'da, % 20'yi teşkil eden 4 adedi Amerika'da ve % 25'ini teşkil eden 5 adedi de Asya'da bulunmaktadır.

Türkiye 11 adet Avrupa ülkelerinden 9. sırada yer almıştır. Gelişmiş ülkelerde; Demir ve Çelik Döküm Sanayii'nde son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk, ülkemiz demir ve çelik döküm sanayii'ni de etkilemiş ve buna paralel olarak döküm kumu üretiminde istenilen değerlere ulaşılamamıştır.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

5.1. Projeksiyonlar

5.1.1. Talep Projeksiyonu

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1993 - 1999) :

Demir ve Çelik Döküm Sanayi'nin Yurt içi talep projeksiyonuna paralel olarak döküm kumu talep projeksiyonunu şu şekilde belirtebiliriz.

TABLO 11. Yurtiçi döküm kumu talep projeksiyonu

|  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Döküm Kumu | 321 | 328 | 338 | 347 | 358 |

Demir ve Çelik Döküm Sektörü Yurt içi talep projeksiyonu şu şekilde sıralayabiliriz.

TABLO 12. Demir ve çelik döküm yurtiçi talep projeksiyonu

|  |  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | ANA MALLAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 2 3 4 | Pik Döküm Çelik Döküm Sfero Döküm Temper Döküm | 593,9 60,7 79,8 12,1 | 605,7 62,4 83,3 12,2 | 622,2 64,3 86,3 12,2 | 637,2 67,0 90,3 13,1 | 657,2 69,7 94,1 13,0 |
|  | T O P L A M | 746,5 | 763,6 | 785,0 | 807,6 | 834,0 |

Kaynak : (1)

b) İhracat Projeksiyonu (1993 - 1999) :

Döküm kumu ihracat projeksiyonu Tablo 10 da verilmiştir.

TABLO 13. Döküm kumu ihracat projeksiyonu

|  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Döküm Kumu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Demir ve Çelik Döküm Sektörü ihracat projeksiyonu ise Tablo 11'de verilmiştir.

TABLO 14. Demir ve Çelik Sektörü ihracat projeksiyonu

|  |  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | ANA MALLAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 2 3 4 | Pik Döküm Çelik Döküm Sfero Döküm Temper Döküm | 21,5 4,1 5,0 0,8 | 21,9 4,2 5,1 0,9 | 22,4 4,4 5,2 1,0 | 23,3 4,6 5,2 1,0 | 24,9 4,7 5,4 1,0 | 26,3 4,9 5,5 1,1 | 27,9 5,2 5,7 1,2 |
|  | T O P L A M | 31,4 | 32,1 | 33,0 | 34,1 | 36,0 | 37,8 | 40,0 |

Kaynak : (1)

Döküm Kumu İhracat Projeksiyonu (Değer olarak) aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 15. Döküm kumu ihracat projeksiyonu (değer olarak)

|  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Döküm Kumu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Demir ve Çelik Döküm Sektörü İhracat Projeksiyonu ise (Değer olarak) aşağıdaki gibidir.

TABLO 16. Demir ve Çelik Sektörü ihracat projeksiyonu (değer olarak)

|  |  | Y I L L A R (milyon ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | ANA MALLAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 2 | Pik , Sfero ve Temper Döküm Çelik Döküm | 30,3 6,5 | 31,8 6,8 | 34,1 7,0 | 35,7 7,3 | 38,0 7,9 |
|  | T O P L A M | 36,8 | 38,6 | 41,1 | 43,0 | 45,9 |

Kaynak : (1)

5.1.2. Üretim Projeksiyonu (1995- 1999)

Demir ve Çelik Döküm sektörü üretim hedeflerine paralel olarak döküm kumu üretimi hedeflerini şu şekilde belirtebiliriz.

TABLO 17. 1995-99 Döküm kumu üretim projeksiyonu

|  | Y I L L A R (BİN TON) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Döküm Kumu | 321 | 330 | 340 | 350 | 361 |

Demir ve Çelik Döküm Sektörü İhracat Projeksiyonu ise (Değer olarak) aşağıdaki gibidir.

TABLO 18. 1995-99 Demir ve Çelik Sektörü ihracat projeksiyonu

|  |  | Y I L L A R (1000 ton) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. NO | ANA MALLAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 1 2 3 4 | Pik Döküm Çelik Döküm Sfero Döküm Temper Döküm | 606 63 66 12 | 619 65 69 12 | 637 67 72 12 | 653 70 76 13 | 674 73 80 13 |
|  | T O P L A M | 747 | 765 | 788 | 812 | 840 |

Kaynak : (1)

KAYNAKLAR DİZİNİ

1- Demir ve Çelik Döküm Sanayicileri Derneği, VII. Beş Yıllık Plan Çalışmaları

2- Minerals Year Book, 1991

3- Bolen, W.T., 1991, Industrial Sand and Gravel